ПОТОК ПЛАЗМЫ ВЧЕ-РАЗРЯДА ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ МОДИФИКАЦИИ ШЕРСТЯНЫХ ВОЛОКОН

И.Ш. Абдуллин, Е.В. Слепнева, В.В. Хамматова

ФГБОУ ВПО «КНИТУ», г. Казань, Россия, e-mail: elenaslep@mail.ru

Одной из основных причин снижения производства шерсти и ее качества, наряду с сокращением поголовья овец и увеличением доли низкосортного сырья, поступающего от частного сектора, является неэффективная первичная обработка.

Целью работы является исследование физических свойств шерстяных волокон, модифицированных потоком плазмы ВЧЕ-разряда пониженного давления.

В результате модификации мериносового, полутонкого и полугрубого шерстяного волокна потоком плазмы ВЧЕ – разряда пониженного давления в течение 5 минут увеличивается показатель влагопоглощаемости мериносового волокна 61,1%; полутонкого на 24,3% и полугрубого на 44,2%. Показатель гигроскопичности модифицированных шерстяных волокон потоком плазмы ВЧЕ – разряда пониженного давления в течение 5 минут увеличивается у мериносового волокна на 7,8%, полутонкого на 9,8% и полугрубого на 10%.

Очевидное преимущество поглощения влаги волокон мериносовой шерсти по сравнению с полутонкими и полугрубыми шерстяными волокнами связано с их морфологическим строением. Бомбардировка ионами и рекомбинация ионов на наружной поверхности капиллярно-пористого тела и внутренней поверхности микропоры приводит к изменению показателей свойств  шерстяного волокна.  Плазменная обработка кератиносодержащих ВММ способствует раскрытию чешуек кутикулы, разволокнению внутренней структуры волокна и повышению его реакционной способности. Структурные изменения, происходящие под действием влаги, легко обратимы, то есть при высушивании волокна наблюдается полное возвращение к первоначальной массе. Набухание волокна в воде происходит за счет проникновения молекул воды в межмикрофибриллярное пространство[2]. Увеличение содержания свободной влаги в волокне, то есть увлажнение может сопровождаться как разрушением водородных и ионных связей в системе микрофибриллы – матрицы, так и пластифицирующим действием свободной влаги. Для шерстяного волокна к легко обратимым структурным изменениям относятся разрыв – образование водородных связей (в основном типа NH·HOC) и α-β-переход полипептидных цепей фибриллярной структуры. Влага не действует на дисульфидные связи -S-S-[3].

Таким образом, плазменная обработка является эффективным инструментом модификации шерстяных волокон: позволяет увеличить способность поглощения волокнами растворов в жидкостных процессах первичной обработки шерсти. Характер этих изменений зависит от морфологического строения волокна и режимов плазменной обработки. Изменение поглощения влаги шерстяным волокном носит обратимый характер, так как является следствием α-β-перехода в макромолекулах, то есть обратимого конформационного изменения.

Литература

- Абдуллин И.Ш. Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения/ И.Ш. Абдуллин, В.С.  Желтухин, Н.Ф. Кашапов .- Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2000. – 348 с.

- Feughelman M.// Journal of Applied Polymer Science. – V/ 83, 2002. P.489

- Дарвиш Д.М. Особенности деформационных свойств увлажненного шерстяного волокна// Технология текстильной промышленности. – 2008. - № 2. – С.39 – 43.