воздействие неравновесной низкотемпературной плазмы на комплексный материал для верха обуви

Абдуллин И.Ш., Тихонова Н.В., Махоткина Л.Ю., Жуковская Т.В.

ФГБОУ ВПО «КНИТУ», г. Казань, РФ, e-mail: sapr415@mail.ru

Для решения задачи повышения формоустойчивости обуви из натуральной кожи существует несколько путей решения: совершенствование конструкции обуви и технологии ее изготовления, использование новых материалов межподкладки. В то же время известно, что способность обуви сохранять свою форму после снятия с колодки и в период эксплуатации в большей степени зависит не столько от свойств пакета материалов, сколько от свойств материала верха – натуральной кожи. Повышение качества натуральной кожи достигается совершенствованием процесса ее производства, одним из перспективных методов модификации натуральной кожи и комплексных материалов на ее основе является воздействие неравновесной низкотемпературной плазмой (ННТП).

Установлено, что воздействие ННТП на натуральную кожу является комплексным: происходит одновременно обработка внешней поверхности материала и внутренней поверхности пор и капилляров. Взаимодействие потоков заряженных частиц, поступающих на внешнюю поверхность из плазмы, а на внутреннюю – из объема пор и капилляров в результате пробоя последних, приводит к морфологическим изменениям материала и влияет на степень упорядоченности надмолекулярных структур. При этом происходят изменения физико-механических характеристик материалов, что является основой увеличения формоустойчивости обуви в процессе эксплуатации после плазменной обработки.

Экспериментально исследовано воздействие ННТП на комплексный материал на основе натуральной кожи для верха обуви. При модификации использовались экспериментальные плазменные установки высокочастотного индукционного (ВЧИ) и высокочастотного емкостного (ВЧЕ) разрядов, описанные в [1, 2]. Модификация происходила в два этапа.

На первом этапе режим работы ВЧИ плазменной установки регулировался путем изменения времени воздействия плазмы 10 - 120 секунд, расхода плазмообразующего газа – смеси аргона (98%) и пропан-бутана (2%) 0,04 - 0,08 г/с и силы тока на аноде генераторной лампы 0,3 - 1,3А. Второй этап обработки осуществлялся при воздействии ННТП ВЧЕ разряда. Режим плазменной обработки регулировался путем изменения времени воздействия плазмы 60 - 600 секунд, силы тока 0,3 - 0,7 А и напряжения 1,0 - 3,0 кВ. В качестве плазмообразующего газа выбран аргон.

Проведенные исследования показали, что ННТП модификация комплексного материала на основе натуральной кожи для верха обуви в оптимальном режиме позволяет улучшить физико-механические показатели материала. В результате произошедших структурных изменений в комплексном материале: перераспределения общего объема пор и уплотнения верхнего слоя увеличиваются предел прочности при растяжении и прочность лицевого слоя на 25%, устойчивость покрытия к многократному изгибу и истиранию на 32%, а коэффициент пластической вязкости – на 15%, что позволяет сделать вывод об улучшении фомоустойчивости обуви из полученного комплексного материала.

Литература

- 1. Абдуллин И.Ш. Высокочастотная плазменная обработка в динамическом вакууме капиллярно-пористых материалов. Теория и практика применения. / И.Ш. Абдуллин, Л.Н. Абуталипова, В.С. Желтухин, И.В. Красина. Издательство Казанского Университета, 2004. - 428с.

- 2. Абдуллин И.Ш. Высокочастотная плазменная обработка в производстве обуви. Теория и практика использования: Монография/ И.Ш. Абдуллин, Л.Ю. Махоткина; Казан. гос. технол. ун-т. Казань, 2006. - 348с.