Влияние плазменной обработки на гигроскопические свойства хлопчатобумажных трикотажных полотен

Абдуллин И.Ш., Азанова А.А., Нуруллина Г.Н., Кулевцов Г.Н.

ФГБОУ ВПО «КНИТУ», г. Казань, РФ,
 e-mail: nur.guthel@inbox.ru, azanovlar@rambler.ru, gkulevtsova@mail.ru

Использование низкотемпературной плазмы является одной из перспективных новых нетрадиционных технологий, которые позволяют комплексно модифицировать свойства материалов и снизить или исключить потребление экологически опасных химикатов и красителей. Большинство технологических процессов отделки текстильных материалов требует высокого уровня гидрофильных свойств, чтобы обеспечить высокую сорбцию водных растворов за короткое время. Для решения проблем, связанных с повышением смачиваемости в трикотажном отделочном производстве, как правило, применяют отбеливание и отваривание трикотажных полотен. Плазменные технологии могут стать решением многих производственных задач в данной области. Целью работы является исследование капиллярности суровых трикотажных полотен после различных обработок: отваривания, отбеливания и воздействия на них потоком плазмы высокочастотного емкостного (ВЧЕ) разряда пониженного давления. Плазменную обработку проводили на опытно-промышленной установке ВЧЕ разряда со следующими техническими характеристиками: частота 13,56 МГц, давление Р 13,3 - 53,3Па, расход плазмообразующего газа G 0,01 - 0,06 г/с, мощность разряда Wр 0,1 – 2,5кВт. В качестве плазмообразующего газа выбран кислород, так как при его использовании достигаются максимальные значения гигроскопических свойств. Отваривание и отбеливание проводили по типовой технологии. В результате эксперимента сравнивалась капиллярность необработанных, обработанных в плазме, отбеленных и отваренных традиционными методами трикотажных полотен. Капиллярность образцов трикотажных полотен трех артикулов составила: после обработки в плазме 198, 200 и 200 мм/ч, после отваривания – 195, 180 и 191мм/ч, после отбеливания – 201, 241 и 232 мм/ч соответственно. Исследования физико-механических свойств образцов показали, что плазменная обработка вызывает  увеличение разрывной нагрузки до 30%, максимальное увеличение для всех образцов достигается при мощности разряда 1,2 кВт и продолжительности плазменной обработки 7 - 10 мин. Ужесточение условий обработки и увеличение продолжительности плазменного воздействия вызывает снижение прочности и  эластических свойств образцов.

Таким образом, плазменная обработка  суровых хлопчатобумажных трикотажных полотен позволяет придавать способность смачиваться водой и растворами в той же степени, что и отваривание, а в некоторых случаях и в большей степени, не ухудшая физико-механических свойств. Исходя из основной задачи отваривания хлопчатобумажных трикотажных полотен, можно предположить, что его в некоторых случаях можно заменить на экологичный «сухой» способ плазменной обработки. Это связано, в первую очередь, с тем, что традиционные  методы отличаются высоким водопотреблением, что приводит к большим объемам промышленных стоков и требует дополнительных вложений на их очистку.