МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМы ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ C НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА

И.А. Бородаев, В.С. Желтухин

Казанский федеральный университет, Казань, РФ, e-mail: igor-borodaev@yandex.ru

Высокочастотная (ВЧ) плазма пониженного давления (p = 13.3 – 133 Па) эффективно используется для нанесения нанопокрытия серебра на мех [1]. Процесс взаимодействия наночастиц серебра с такой плазмой не исследован. В связи с этим разработана математическая модель эволюции наночастиц серебра в результате электронной и ионной бомбардировки в плазме ВЧ индукционного разряда пониженного давления.

Для моделирования взаимодействия плазмы с наночастицами использован метод молекулярной динамики. Концентрация наночастиц Ag+ в плазме не превышает 105 м-3, что больше, чем на 10 порядков меньше концентрации электронов. Поэтому рассмотрено взаимодействие плазмы с одной наночастицей, без учета влияния других таких же частиц. Модель построена в предположении, что наночастицы движутся со скоростью плазмообразующего газа так, что в системе координат, связанной с наночастицей, ионы неподвижны, а электроны колеблются синфазно с изменением напряженности электрического поля.

Рассматривается эволюция положительно заряженной и нейтральной наночастиц серебра в результате электронной и ионной бомбардировки. Движение электронов и ионов в окрестности наночастицы описывается системой уравнений

где me,i – масса электрона и иона,  – их скорость иона,  - вектор радиус положения заряженной частицы,  - напряженность полного электрического поля в окрестности наночастицы, - его потенциальная и высокочастотная составляющие. Уравнения решаются до момента столкновения электрона или иона с наночастицей Ag. При каждом попадании электрона/иона на поверхность наночастицы ей передается кинетическая энергия и энергия рекомбинации. При рекомбинации электрона с ионом Ag+ выделяется энергия 7,5 эВ, которая почти в 3 раза больше энергии, необходимой для испарения атомов серебра с поверхности.

Поэтому при каждом столкновении с электроном/ионом заряд наночастицы падает, а энергия увеличивается за счет суммы энергий рекомбинации и кинетической электрона. При достижении температуры испарения/распыления количество атомов в наночастице уменьшается.

В результате расчетов установлены зависимости времени нейтрализации наночастицы и остаточного её объема от первоначального диаметра. Установлено, что в течение нескольких периодов колебания поля наночастица серебра полностью распыляется, и ,таким образом, при нанесения покрытия на кожу или мех поступает атомарно-ионный поток Ag.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 10-01-00728а, 11- 01-00864а, и Минобра РФ, ГК от 06 сентября 2010 г. № 14.740.11.0080

Литература

- Абдуллин И.Ш. Панкова Е.А. // Вест. Казан. Технол. ун-та. – 2009.- №4. – С. 117-120.