КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ РАЗРЯДА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ ТОКАМАКА Т-10 МЕТОДОМ ИНЖЕКЦИИ ПЫЛЕВОЙ ЛИТИЕВОЙ СТРУИ

Быков А.С., Крылов С.В.*, Кутеев Б.В.*, Сергеев В.Ю., Скоков В.Г., Тимохин В.М.

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет,
    Санкт-Петербург, Россия, bykov@phtf.stu.neva.ru
*Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия

Одной из важнейших проблем при создании термоядерного реактора является проблема оптимизации режима работы установок с магнитным удержанием высокотемпературной плазмы. Решение этой проблемы может в несколько раз уменьшить затраты на создание квазистационарной термоядерной реакции в лабораторных условиях [1]. Параметры рабочего режима установки во многом определяются состоянием её первой стенки, а также процессами, происходящими на периферии, в пристеночной плазме. Экспериментально доказано, что при покрытии первой стенки установки всего одним-двумя монослоями примеси с низким зарядом ядра (Li, B и др.) заметно уменьшается поток в плазму тяжелых примесей, стенка приобретает абсорбирующие свойства, происходит т.н. кондиционирование разряда. Это приводит к существенному улучшению основных параметров плазмы (эффективный заряд, электронная температура, плотность и т. п.), определяющих её близость к порогу зажигания термоядерной реакции [2].

Эксперименты по инжекции в Т-10 литиевых макрочастиц размером < 1 мм (1.6 – 2.2 x 1019 атомов) в нитридной оболочке продемонстрировали лишь начальные признаки кондиционирования разряда [3]. С целью развития эксперимента был спроектирован инжектор пылевой литиевой струи для токамака Т-10, способный значительно увеличить количество вводимого в разряд лития. В данном случае, основное испарение пылевой литиевой струи вследствие ее относительно низкой скорости должно происходить в периферийных областях плазмы, что также должно повысить эффективность инжекции. Первые результаты, полученные в экспериментах с таким инжектором, опубликованы в работах [4, 5]. Данная работа основана на результатах недавней экспериментальной кампании на Т-10. По сравнению с опубликованными в работах [4, 5], в этих экспериментах была возможность анализа параметров плазмы с помощью более широкого спектра диагностик (многоканальный интерферометр, спектрометр, монохроматоры). С помощью этих диагностик оценивались эффективный заряд и эффективное время удержания частиц в плазме. Кроме того, анализировался распад плазмы при выключении газового клапана на квазистационарной стадии разряда. Это позволило оценить изменение эффективного времени удержания частиц по сравнению с разрядами без инжекции лития. В предположении, что перенос частиц не изменился, такой эксперимент позволил определить влияние инжекции литиевой пыли на рециклинг основной компоненты плазмы.

В докладе представлены и проанализированы результаты этих экспериментов. Проведён нульмерный анализ экспериментальных данных на основе аналитического решения системы уравнений баланса для основной компоненты плазмы и примесей, позволяющий более точно оценить изменение эффективного коэффициента рециклинга основной компоненты плазмы при инжекции лития.

Литература

- Progress in the ITER Physics Basis, chapter 1 // Nucl. Fusion 47 (2007) S13.

- Mansfield D.K. et al., Phys. Plasmas 3 (5), May 1996, p. 1892-1897.

- Timokhin V.M. et al., 33nd EPS Conf. on Plasma Phys. Roma, 19 - 23 June 2006, P-4.092

- Тимохин В.М. и др. XXXVIII Звенигородская конф. по ФП и УТС, 2011 г., МУ-64

- To be publised in FED 2011, doi: 10.1016/j.fusengdes.2011.10.008