ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ БОРУГЛЕРОДНОЙ ПЛЕНКИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ СТЕЛЛАРАТОРА Л-2М

А.И. Мещеряков, В.П. Логвиненко, А.А. Летунов, В.М. Шарапов*

Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
*Институт Физической Химии РАН, Москва, Россия

Для уменьшения потока примесей в плазму в стеллараторе Л-2М в течение ряда лет проводится боронизация стенок вакуумной камеры в тлеющем разряде в гелии. При этом используется вещество карборан С2В10Н12. Применение боронизации в стеллараторе позволило значительно уменьшить поступление примесей в плазму [1].

Однако, полученные в тлеющем разряде боруглеродные пленки не являются долговечными. Для того, чтобы сохранить параметры разряда, возникает необходимость повторного нанесения боруглеродной пленки. Поэтому в течение экспериментальной сессии процедура боронизации повторяется несколько раз.

В данной работе мы исследовали состав и структуру деградировавших боруглеродных покрытий, которые накапливаются на стенках и на дне вакуумной камеры стелларатра Л-2М.

Используя метод рентгеноспектрального микроанализа, на установке электронно-зондового микроанализатора Камебакс был исследован химический состав порошка, собранного со стенок разрядной камеры.

Была изучена также структура порошка. Исследование было выполнено на дифрактометре ДРОН-4 с медной трубкой (λCu = 0,154 нм). Дифрагирующие пучки регистрировались в интервале углов 2θ от 100 до1100..На дифрактограмме отчетливо видны диффузные (широкие) дифракционные линии, указывающие на аморфную структуру, а так же узкие пики, что свидетельствует о включении кристаллической фазы в аморфную матрицу. На основании анализа дифрактограммы можно заключить, что исследованный порошок – это аморфная плёнка с включениями кристаллической фазы ортоборной кислоты Н3ВО3.

В работе предложен механизм деградации и разрушения защитных боруглеродных покрытий в тороидальных магнитных ловушках и образования кристаллов ортоборной кислоты.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11-02-01341.

Литература

- Мещеряков А.И., Акулина Д.К., Батанов Г.М. и др. Физика плазмы, 2005, т. 31, № 6, с.496-505.