ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАВИТАЦИОННЫХ И ЭЛЕКТРО-РАЗРЯДНЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Великодный В.Ю., Крикунова А.И.

Московский Физико-Технический Институт (Государственный Университет) (МФТИ),
Объединенный Институт Высоких Температур РАН (ОИВТ РАН), utro-2007@mail.ru

По данным на 2011 год Венесуэла заняла первое место в мире по доказанным запасам нефти, оттеснив на второе место Саудовскую Аравию. Это стало возможным после того, как огромные запасы тяжелой и сверхтяжелой нефти пояса Ориноко были признаны доступными для разработки [1]. На данный момент большую часть мировых запасов углеводородного сырья составляет тяжелая и сверхтяжелая нефть. В связи с истощением традиционных нефтяных ресурсов планеты, тяжелые нефти приобретают всё большую значимость в мировой экономике, а соответственно проблема упрощения добычи и транспортировки такого вида сырья становится актуальной.

В 2010 году нами была создана, а в 2011 усовершенствована установка для обработки высоковязких нефтепродуктов с целью уменьшения вязкости. В процессе обработки нефтепродукты подвергаются воздействию ударными и акустическими волнами - кавитации. Также нефтепродукты в кавитаторе смешиваются с обычной водой и водой обработанной электрическим разрядом. Питание плазменной установки производится с помощью трансформатора переменного коэффициента усиления и высоковольтного трансформатора с выходным напряжением 2500 В и током до 3 А. Вкладываемая в систему мощность, с помощью данного силового блока, достигает 7,5 кВт. Объемно-диффузионный разряд протекает по поверхности раздела фаз вода-воздух. Для увеличения эффективности обработки применяется методика насыщения воды пузырьками воздуха, т. к. это значительно увеличивает поверхность раздела фаз.

После различных типов обработки нефти, нефтепродуктов и их смесей с водой, как чистой, так и обработанной электрическим разрядом, наблюдается значительное уменьшение вязкостных свойств нефтепродуктов. Зависимости напряжения сдвига от сдвиговой скорости находится при помощи ротационного вискозиметра. Исходя из таких зависимостей, мы определяем вязкость исходных и обработанных образцов, полученные данные приведены в Табл. 1. В результате обработки получаются стойкие водо-топливные эмульсии, что позволяет значительно снизить расход топлива при энтальпии сгорания равной энтальпии исходного топлива.

| Состав обрабатываемой смеси Время обработки, мин | 2 литра нефти | 2 литра нефти + 0,3 литра воды | 2 литра нефти + 0,6 литра воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,60 | - | - |
| 5 | 0,11 | 0,17 | 0,19 |
| 10 | 0,11 | 0,16 | 0,18 |
| 15 | 0,10 | 0,14 | 0,19 |

Таблица 1.

Литература

- РБК Daily 20/07/2011http://www.rbcdaily.ru/2011/07/20/tek/562949980677951