Исследование образования сварных соединений при столкновении проводников, ускоренных сильным импульсным магнитным полем

М.Н. Казеев, В.Ф. Козлов, В.С. Койдан, Ю.С. Толстов

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”, 123182, Москва,
пл. Курчатова, 1, e-mail: koidan@nfi.kiae.ru

В работе рассматриваются возможности получения сварных соединений пластин из разнородных материалов методом магнитно-импульсной сварки (МИС) [1]. В качестве источника питания в работе использовался генератор сильных импульсных токов ТРОБ-100 [2]. Диапазон рабочих напряжений генератора ТРОБ-100 1 - 25 кВ, максимальная запасаемая энергия – 100 кДж, расчетный ток короткого замыкания – 5 МА, рабочая частота – 40 кГц.

В рассматриваемом варианте индуктора использовались две массивные токоведущие шины. В области расположения образцов ширина шин составляла 40 мм. Шины подсоединялись к генератору ТРОБ-100.

Рис. 1. Схема установки для ускорения проводников сильным импульсным магнитным полем. 1- ускоряемый проводник, 2- неподвижный проводник, 3- сильноточный контакт, 4- упор, 5- токоведущие шины, 6 – токовый коллектор установки ТРОБ-100.

Рис. 1. Схема эксперимента

Один из образцов прижимался к краям шин, образуя электрические контакты и замыкание шин. Вплотную к этой пластине прижималась вторая пластина. Затем располагался блок изолятора для упора и поддержки пластин. Ток из генератора ТРОБ-100 протекал по верхней шине, затем по части движущейся пластины и возвращался в генератор по нижней шине. Схема установки показана на рис. 1. Приводятся результаты первых экспериментов по ускорению проводников из алюминия с помощью разработанного и изготовленного индуктора.

Работа выполнена при поддержке РФФИ – проект 11-08-01147а

Литература

- Демичев В.Ф., Использование сильных импульсных магнитных полей для сварки металлов. Атомная энергия, 1992, т.73, вып. 4.

- Koidan V.S., Anan’ev S.P., Kazeev M.N., Kozlov V.F., Smirnov V.P., Tolstov Y.S. Impact of conductors accelerated by a pulsed high magnetic field. Invited Paper, Proceedings of the 17th International Conference on High-Power Particle Beams, Mianyang, China, 2008, pp.146-149.