Моделирование характеристик взаимодействия урановых ионов с поверхностью применительно к задаче осаждения урана

*Когут Д.К., Мошкунов К.А., *Трифонов Н.Н.

Учреждение Российской академии наук Объединенный институт высоких температур (ОИВТ РАН) г. Москва, Россия, moshkunov@gmail.com
*Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» г. Москва, Россия, kogutdk@gmail.com, nnt@plasma.mephi.ru

В настоящее время в коллаборации НИЯУ МИФИ и ОИВТ РАН разрабатывается плазменная технология регенерации (сепарации) отработанного ядерного топлива. Принцип основан на разделении траекторий частиц в скрещенных электромагнитных полях в плазме, необходимой для компенсации объемного заряда интенсивных ионных пучков. Составными частями технологии являются задачи преобразования ОЯТ в поток ионов в больших количествах (100 г/час), сепарация пучка в плазме и осаждение его на коллектора. Данная работа посвящена последней задаче, а рассмотрение производится на основании теоретических расчетов в области энергий 50 - 1500 эВ.

Основным параметром, определяющим эффективность осаждения, являются потери при падении ионов на коллектор. Поэтому для анализа поведения частиц и выяснения оптимальной геометрии были проведены одночастичные расчеты методом Монте-Карло с использованием кода SCATTER [1], разработанного на кафедре физики плазмы НИЯУ МИФИ. Были оценены коэффициенты распыления и отражения частиц урана от как урановых поверхностей (режим роста пленки), так и поверхностей коллектора (режим распыления пленки).

Расчеты для различных элементов материала коллектора показали, что для углерода коэффициенты отражения и распыления гораздо меньше, чем для урана и даже для тяжелого вольфрама, обладающего высокой энергией поверхностной связи. На основании энергетических и угловых распределений вылетевших с поверхности частиц выведены оптимальные геометрии для различных режимов роста пленки, минимизирующие потери. В результате выбраны две геометрии, приведенные на рис. 1. Определяющим фактором является то, что в угловых распределениях частиц при отклонении угла падения от нормали к поверхности исчезают частицы, летящие назад, а максимумы распределений направлены под небольшими углами к поверхности в противоположную падению сторону.

Рис. 1. Геометрии оптимальные для режима а) осаждения на плазмо-лицевую поверхность коллектора и б) мягкого распыления обращенной к плазме поверхности и осаждения на узкие коллекторные пластины.

Литература

- N.N.Koborov, V.A.Kurnaev, N.N.Trifonov, et al. // Nucl.Instr.Meth.B 1997. Т.129 С. 5.