Сепарация по массе и заряду многокомпонентного ионного потока при движении в криволинейном магнитном поле

Красов В.И., Лебедев Н.В.*, Паперный В.Л.

Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия
*Иркутский государственный технический университет, Иркутск, Россия

Исследованы энергетические спектры ионов различных зарядовых состояний в потоке титановой плазмы стационарного вакуумно-дугового разряда.  Показано, что при движении потока вдоль силовых линий транспортирующей системы на основе криволинейного магнитного поля происходит разделение в пространстве ионов различной зарядности. В результате этого, в поперечном сечении потока на выходе системы ионы с большей зарядностью концентрируются на внутренней стороне потока, так что здесь средний заряд ионной компоненты в плазме оказывается выше, чем на внешней стороне потока.

Методом рентгенофлуоресцентного анализа на выходе системы также исследовано распределение ионов различной массы  в поперечном сечении потока, генерируемого композитным катодом (Cr-Fe-N). Показано, что ионы с минимальной массой (Cr) концентрируются на внутренней стороне плазменного потока, тогда как ионы с большей массой (Ni, Fe) преимущественно сосредоточены на внешней стороне потока.

Движение многокомпонентного по массе и заряду ионов плазменного потока в криволинейном магнитном поле также моделировалось системой уравнений гидродинамики с параметрами плазмы, близкими к экспериментальным значениям. Результаты расчета находятся в качественном согласии с экспериментальными данными.

Предварительные эксперименты с магнитной транспортирующей системой, где магнитные силовые линии имеет существенно меньший радиус, показали, что на выходе плазменная струя оказывается вытянута в направлении бинормали к силовым линиям, причем это направление меняется на противоположное при изменении направлении тока всех соленоидов магнитной системы. Этот результат свидетельствует том, что движение струи в этом случае определяется влиянием центробежного дрейфа, который также оказывает значительное влияние на эффективность сепарации потока по массе и заряду ионов.