Оптическая регистрация возбужденных частиц в низкотемпературной титановой плазме дугового разряда

Смоланов Н.А., Панькин Н.А.

Мордовский государственный  университет имени Н.П. Огарева, 430005 г. Саранск, ул. Большевистская,68, e-mail: smolanovna@yandex.ru

В плазме дугового разряда наряду с ионами катод расходуется в виде капельной фазы. Интерес к изучению «капельной» фракции плазмы – образованию при определенных условиях кластеров объемом от сотни до нескольких тысяч атомов – в последнее время возрос [1-6]. В ряде исследований этим образованиям (кластерам) приписывают свойства конденсата возбужденных (ридберговских) состояний [3-6], которые можно использовать с большим кпд в преобразователях тепловой энергии в электрическую. Природа светящихся «капельных пятен» рассмотрена в работах [1,2] как результат взаимодействия плазменных струй и капель в прикатодной области вакуумной дуги. Значительные результаты в исследовании высоковозбужденного состояния атомов были получены при использовании распыления цезия в высоком вакууме. С помощью времяпролетного масс-спектрометра были зафиксированы кластеры, масса которых достигала примерно 40 тыс. атомной массы цезия и легко ионизировались [6]. В работе [3] экспериментально исследована возможность образования конденсата возбужденных атомов в газовом разряде аргона при добавлении в него паров натрия. Спектральными измерениями авторами было установлено появление широкой бесструктурной полосы испускания в диапазоне длин волн от 200 до 280 нм, которую авторы объясняют образованием комплексов или конденсата возбужденных атомов. В работе [7] нами установлена взаимосвязь между оптическим спектром плазмы дугового разряда титана в среде газов и структурой конденсированного вещества при различных технологических режимах работы вакуумной установки, в частности, давления азота и потенциала подложки. Обнаружено, что при некотором давлении азота как реакционного газа в спектре плазмы возникает сплошной участок в диапазоне длин волн от 460 до 600 нм.

В настоящей работе будут представлены результаты оптической диагностики плазмы дугового разряда при получении тонких пленок на основе карбонитридов титана и пылевых (сажевых) микрочастиц, обладающих морфологией и свойствами наночастиц. Проведен анализ влияния технологических параметров (около 40 режимов) дугового разряда на спектральный состав плазмы, а также структуру и свойства получаемых конденсатов. Методами электронной микроскопии, рентгенофазового анализа и ЭПР-спектрометрии изучены морфология частиц, их фазовый и элементный состав и магнитные свойства. Обсуждаются возможные механизмы роста микрочастиц в плазме при подаче реакционного газа (плазмохимия процессов). Особо отмечен нелинейный характер процессов в плазме и гистерезис некоторых свойств, параметров и явлений, связанный, вероятно, с состоянием азота в разряде и природой катодного пятна как источника плазмы.

Литература

- Батраков А.Б., Юттнер, Попов С.А., и др.//Письма в ЖЭТФ, 2002, Т.75, вып. 2, с.84-91.

- Месяц Г.А., Баренгольц С.А.//Письма в ЖЭТФ, 2002, Т.75, вып. 6, с.306-308.

- Маныкин Э.А., Ошурко В.Б., Федоров А.Н.. //ЖТФ, 2011, Т.81, вып. 3, с. 5-9.

- Ярыгин В.И., Сидельников В.Н и др. //Письма в ЖЭТФ, 2003, Т.77, вып. 6, с. 330–334.

- Aman C., Pettersson J.B.C., Holmlid L. //J. Chem. Phys., 1990, V.147, p.189-197.

- Svensson R., Holmlid L., Kennel E. //Proc. Thermionic Energy Conversion Specialist Conference, Göteborg, Sweden, 1993, p. 93.

- Смоланов Н.А., Панькин Н.А. //Тезисы докладов XXXVII Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС, 2011, с. 367.