ПРОЦЕССы ЭНЕРГОПЕРЕНОСА ПРИ ЛАЗЕРНОМ ОБЛУЧЕНИИ малоплотных Материалов с различным размером пор

*Н.Г. Борисенко, И.Н. Бурдонский, В.В. Гаврилов, А.Ю. Гольцов, *А.И. Громов, Н.Г. Ковальский, *Ю.А. Меркульев, В.М. Петряков, М.В. Путилин, И.К. Фасахов, Г.М. Янковский

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк Московской обл., Россия, e-mail: vvgavril@triniti.ru
*ФИ им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия, e-mail: merkuli@sci.lebedev.ru

В докладе представлены и обсуждаются новые экспериментальные результаты, полученные на установке «Мишень» в рамках исследования взаимодействия мощных лазерных импульсов с объемно-структурированными средами низкой плотности (2–10 мг/см3), перспективных с точки зрения целого ряда фундаментальных физических проблем и технических приложений. Облучались мишени из агара и триацетата целлюлозы (ТАЦ). Микроструктура агара составлена из нитей и пленок и имеет вид случайно-однородного белого рассеивателя. Микроструктура типа аэрогеля (ТАЦ) является более упорядоченной, состоит из нитей и узлов, а их однородность и размеры обеспечивают оптическую прозрачность с некоторой степенью опалесценции. Оба малоплотных материала имеют «открытые» поры. Причем в образцах из агара характерные толщины структурных элементов и размеры пор составляют соответственно единицы мкм и десятки мкм, а в образцах из триацетата целлюлозы при той же средней плотности эти размеры на порядок меньше. В экспериментах использовались также пористые образцы с примесями тяжелых элементов.

Исследования процессов энергопереноса в облучаемых пористых образцах проводились при следующих параметрах лазерного импульса: длина волны излучения 1.054 мкм; энергия лазерного импульса длительностью ~3 нс с фронтом нарастания 0.3 нс составляла 50-100 Дж; средняя плотность светового потока на поверхности облучаемой мишени при диаметре фокального пятна 250-300 мкм была на уровне 51013 Вт/см2. Облучению подвергались плоские мишени толщиной 100–600 мкм.

Основные результаты проведенных экспериментальных исследований состоят в следующем:

- при использовании мишеней из агара и ТАЦ одинаковой плотности (10 мг/см3) определена скорость энергопереноса в глубь пористых образцов: ~8´106 см/с для агара и ~9´106 см/с для ТАЦ; продольный (вдоль направления лазерного луча) размер образующейся высокотемпературной (0.7-0.8 кэВ) плазмы составил в случае агара ~150 мкм, а в случае ТАЦ - ~200 мкм;

- скорость энергопереноса в образцах из ТАЦ с рекордно низкой средней плотностью 2 мг/см3 оказалась на уровне ~2´107 см/с, т.е. приблизительно в 2.2 раза больше, чем в ТАЦ со средней плотностью 10 мг/см3;

- эксперименты с мишенями плотностью 10 мг/см3 из ТАЦ с примесью меди (20% по весу) показали, что скорость энергопереноса в глубь мишени при внесении добавки тяжелого материала увеличивается приблизительно в 1.2 раза.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект № 05-02-16856, 05-02-17275 и 06-02-17526).