ВРЕМЯ ЖИЗНИ КРИОГЕННОГО СЛОЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО СТРУКТУРЫ ПРИ ИНЖЕКЦИИ ТОПЛИВНОЙ МИШЕНИ В РЕАКТОРНУЮ КАМЕРУ

И.В. Александрова, *А.А. Белолипецкий, Е.Р. Корешева, С.М. Толоконников

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия, koresh@sci.lebedev.ru
*ВЦ им. А.А. Дородницына РАН, Москва, Россия, a.belolipet@mail.ru

В настоящее время в исследованиях по лазерному термоядерному синтезу (ЛТС) пристальное внимание уделяется вопросу создания криогенных топливных мишеней для высокоэнергетических лазерных установок и коммерческого реактора. Необходимым элементом таких мишеней является сферическая полимерная оболочка, на внутренней поверхности которой сконденсирован однородный слой водородного топлива. Требования к качеству таких слоев достаточно высоки: равномерность слоя по толщине, его концентричность и сферичность должны быть лучше 2 %, а шероховатость свободной поверхности слоя варьируется в пределах 0,1-1m RMS.

Качество криогенного слоя, а также его структура зависят от метода, применяемого при его формировании. Традиционный подход основан на использовании  достаточно медленного охлаждения топлива (~ 3⋅10−5K/сек), чтобы избежать образования множественных кристаллитов различной ориентации.  При этом время формирования слоя составляет более 5 часов [1].

Иной подход разрабатывается в Физическом Институте им. Лебедева. Он основан на быстром формировании слоя в бесподвесных движущихся мишенях, охлаждаемых за счёт контактной теплопроводности при высоких  скоростях охлаждения 1-102K/сек (метод FST). Это позволяет получать топливо в изотропном высокодисперсном состоянии (например, нанокристаллическом). Время формирования слоя составляет менее 15 секунд, что является дополнительным преимуществом метода, если иметь в виду проблему минимизации запасов  трития в мишенной системе [2].

Структура криогенного слоя во многом определяет сохранение его качества при  доставке мишени в реактор, которая включает две основные стадии:  ускорение мишени в инжекторе (механические перегрузки) и инжекция  мишени в реакторную камеру (тепловые перегрузки) с частотной 6 мишеней в секунду.

В данной работе изучен эффект деградации топливного слоя в условиях тепловых перегрузок, возникающих на стадии инжекции мишени. Рассматриваются два типа слоев: анизотропные молекулярные кристаллы и изотопные высокодисперсные слои. Для исследования данной проблемы предлагается подход, основанный на решении задачи Стефана для сингулярно возмущенной системы полулинейных уравнений тепло-проводности с нелинейными краевыми условиями, причем в случае анизотропных слоев используется векторная форма коэффициента теплопроводности слоя. Результаты численного моделирования обсуждаются с точки зрения оценки времени жизни топливного ядра. Определяются условия сохранения качества мишени в процессе ее инжекции в реакторную камеру.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект N06-08-01575-a) и Международного Агентства по Атомной Энергии (проект N13871).

## Литература

- D.R.Harding et al. Formation of deuterium-ice layers in OMEGA targets.  LLE Review, Quarterly Rept. 99, p.160 (2004)

- I.V.Aleksandrova et al. An Efficient Method of Fuel Ice Formation in Moving Free- Standing ICF / IFE Targets. J. Appl. Phys. D: 37, p.1163 (2004)