Диагностика и определение основных закономерностей для тепловых потоков переизлучения микроплазмы в процессах лазерного напыления

В.В. Руденко

ФГУ «12 ЦНИИ МО РФ», Сергиев-Посад-7, Московская область 141300, Россия

При воздействии мощного лазерного излучения на конденсирванные поверхности, когда плотностью потока излучения превышает 106-107 Вт/см2, у поверхности мишени образуется лазерный факел, состоящий из продуктов разрушения мишени. Образовавшаяся плазма может быть использована в процессах лазерного напыления. При этом плазменный поток осаждается на расположенную перпендикулярно ему специальную подложку. Несмотря на то, что размеры плазменного облака не очень велики, температура в таком факеле может достигать нескольких десятков тысяч градусов. Таким образом, образование лазерного факела приводит к появлению мощного теплового излучения в широком диапазоне спектра. Для полного моделирования газодинамических процессов в таком лазерном факеле необходимо использовать как минимум нестационарную двумерную модель многотемпературной радиационной газодинамики [1-3]. В силу больших трудностей, возникающих при решении подобных систем уравнений, используются и более простые газодинамические модели, основанные на упрощенных подходах [4-6]. В случае использования лазерной плазмы для напыления учет теплового переизлучения плазмы, попадающего как на поверхность мишени, так и на подложку может оказаться достаточно важным. При этом в данной работе для оценки переноса теплового излучения внутри плазмы в процессе лазерного напыления использовалась двумерная модель в осесимметричной постановке в многогрупповом диффузионном приближении [1,2]. К сожалению, диффузионное приближение не может быть использовано для расчета переизлучения плазмы за ее пределами. Поэтому для расчетов переизлучения плазмы за ее пределами использовались рассчитанные в диффузионном приближении значения потоков внутри и на границе плазменного облака, которые позволяли оценить тепловой поток и за пределами лазерной плазмы. Используемые уравнения для переноса теплового излучения могут решаться совместно с различными  газодинамическими моделями. Один из возможных вариантов, это примененный в [5,6] метод газодинамического расчета адиабатического разлета плазмы, которой использовался в этих работах для оценки профиля напыленной на подложку пленки. Эти модели существенно лучше описывают газодинамические процессы в плазме по сравнению с часто используемыми изотермическими моделями [4]. При этом для регистрации численных значений этих потоков и их пространственного распределения могут использоваться матрицы фотопремных элементов, поскольку имеют характерные размеры чувствительных элементов, сопоставимых с размерами пятна лазерного воздействия.

Литература

- Волчинская М.И., Мажукин В.И., Четверушкин Б.Н., Чурбанова Н.Г.,  ЖВМ и МФ т. 23, № 5, 1983, с. 1177-1185.

- Волчинская М.И., Четверушкин Б.Н., ЖВМ и МФ т. 19,  № 5, 1979, с. 1262-1275.

- Захаров Н.С., Руденко В.В.,  ТВТ, 2006. т. 44. № 5, С. 1.

- Pirri A.N. , Phys. Fluids. 1973. V. 16. № 9. P. 1435.

- Анисимов С.И., Лукьянчук Б.С., Лучес А., ЖЭТФ. 1995. Т. 108. Вып. 1. № 7. С. 240.

- Anisimov S.I., Bauerle D., Luk`yanchuk B.S.,  Phys. Rev. B. 1993. V. 48. № 16. P. 12076.