к вопросу исследования дефектов структуры материалов первой стенки разрядной камеры термоядерных реакторов методом позитронной аннигиляционной спектроскопии

А.Г. Залужный, В.И. Графутин, Е.П. Прокопьев, Ю.В. Фунтиков, С.П. Тимошенков

ФГУП ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова, 117218, Москва, Россия, e-mail: epprokopiev@mail.ru

В последние годы интенсивно проводятся экспериментальные и теоретические исследования электронной и дефектной структуры различных технически важных материалов методом позитронной аннигиляционной спектроскопии (ПАС) [1-5].В связи с этим в данном сообщении обсуждаются вопросы и перспективы исследования дефектов  структуры материалов первой стенки разрядной камеры различных составов термоядерных реакторов, образующихся в процессе их работы. Отмечается, что метод (ПАС) особенно ценен  при исследовании дефектов структуры размером ≤1−2 нм [1-3]. В связи с этим в рамках ловушечной модели рассмотрена кинетика процесса аннигиляции позитронов в таких материалах, содержащих n - типов позитронно-чувствительных дефектов малых размеров. Установлена связь угловых и временных спектров аннигиляции позитронов с константами скоростей захвата и аннигиляции позитронов, определяемых средними размерами и концентрацией дефектов [6].

По экспериментальным значениям интенсивностей долгоживущей компоненты I2 со временем жизни τ2 и изменениям гауссовых компонент в кривых углового распределения аннигиляционных спектров ряда металлов и кремния, облученных протонами и нейтронами, ионами гелия оценены средние размеры позитронно-чувствительных дефектов (1 нм) и нижний предел чувствительности метода ПАС к дефектам таких размеров. Сделан вывод о том, что в методе ПАС позитроны эффективно зондируют свободные объемы (в основном вакансии и дивакансии) с размерами 1 нм как в металлах и сплавах, так и в полупроводниках и пористых системах (металлах, полупроводниках и ионных кристаллах) и нанокристаллических компактированных материалах. .При этом другими прямыми методами, включая просвечивающую электронную микроскопию высокого разрешения и диффузию атомов, изучать границы раздела очень трудно. Чувствительности метода позитронной аннигиляции в отношении содержания позитрончувствительных дефектов при этом ограничена пределами 1014−1015 см-3.

Литература

- Арефьев К.П., Воробьев С.А., Прокопьев Е.П. Позитроника в радиационном материаловедении ионных структур и полупроводников М.: Энергоатомиздат, 1983. 88 с.

- В.И.Графутин, Е.П.Прокопьев. // Успехи физических наук. 2002. Т.172. №1. С.67-83.

- Е.П.Прокопьев, С.П.Тимошенков, В.И.Графутин, Г.Г.Мясищева, Ю.В.Фунтиков. Позитроника ионных кристаллов, полупроводников и металлов. М.: Ред.-изд. отдел МИЭТ (ТУ), 1999. 176 с.

- Арифов П.У., Прокопьев Е.П. ,Арутюнов Н.Ю. Исследование дефектной структуры материалов первой стенки разрядной камеры термоядерных реакторов методом аннигиляции позитронов // В кн.: Тезисы докладов “31 Совещание по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра”. Л.: Наука, 1981. С.601.

- Прокопьев Е.П.  Простая модель связанного состояния позитрона на вакансиях металлов // В кн.: “Радиационные дефекты в металлах. Материалы 2 Всесоюзного совещания. Алма-Ата. 1980”. Алма-Ата: Наука, 1981. С.59-62.

- Прокопьев Е.П. Диффузионно-аннигиляционная модель распада позитронных состояний на сферических дефектах в металлах // Письма в ЖТФ. 1990. Т.16. Вып.24. С.6-10.