Радиационные повреждения материалов термоядерного реактора и их исследование в плазме

Хрипунов Б.И., Брюханов А.Н., Гуреев В.М., Койдан В.С., Корниенко С.Н., Кутеев Б.В., Латушкин С.Т., Муксунов А.М., Петров В.Б., Рязанов А.И., Смирнов В.П., Столярова В.Г., Унежев В.Н., Чугунов О.К.

Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва, Россия, 
e-mail: boris@nfi.kiae.ru

В работах по созданию термоядерного реактора одной из основных проблем является выбор материалов, обращенных к плазме. Радиационное повреждение материалов быстрыми нейтронами (14 MeV для реакции D-T) представляет собой один из важных факторов термоядерного реактора, приводящий к их деградации. В результате исследований на крупных термоядерных токамаках и модельных установках накоплена обширная база данных по эрозии материалов, обращенных к плазме, однако, прогноз их эрозии с учетом радиационного повреждения представляется затруднительным.

Данная работа имеет целью получение экспериментальных данных по эрозии материалов, обращенных к плазме, с учетом влияния радиационных повреждений высокого уровня. С этой целью разработан и экспериментально осуществлен новый метод комплексного исследования на базе ускорителя ионов (циклотрона Курчатовского Института) и плазменной установки (ЛЕНТА). Эксперимент включает в себя получение повреждений высокого уровня в образцах на ускорителе (моделирование нейтронного облучения) и последующую их экспозицию в плазме, соответствующей пристеночному слою реактора-токамака. Использование ионов высокой энергии позволило получить углеродные материалы с уровнем радиационных повреждений до 10 сна, эквивалентного нейтронной дозе 1026 нейтрон/м2. Приводятся характеристики радиационно-поврежденных материалов, включая углеродный композит SEP NB-31. Эрозия поврежденных материалов исследована в стационарной дейтериевой плазме при энергии ионов плазмы на поверхности 100 эВ. Проведен анализ формоизменения материалов и изменения микроструктуры поверхности в результате облучения быстрыми ионами и плазмой. Определена скорость эрозии облученных материалов. Результаты экспериментов свидетельствуют о влиянии радиационных повреждений на процесс плазменной эрозии.  На исследованных радиационно-поврежденных материалах показано значительное ускорение их эрозии в плазме. Результаты данной работы  важны для дальнейшего применения разработанного метода в исследованиях радиационной стойкости материалов к воздействию разрушающих факторов термоядерного реактора, включая облучение нейтронами.

Работа поддержана грантами РФФИ, проекты №№ 06-08-975 и 06-08-08180.