ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ РАЗРЯД ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ НАНОСЛОЕВ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Абдуллин И.Ш., *Желтухин В.С., Сагбиев И.Р.

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
     e-mail: sagbiev@mail.ru
*Казанский государственный университет, Казань, Россия, e-mail: zvs1956@mail.ru

В работе представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований взаимодействия плазмы ВЧ разрядов пониженного давления с конструкционными материалами: сталями типа Х13, титановыми сплавами ВТ-1 и ВТ-8,  вольфрамо-кобальтовым твердым сплавом ВК6-ОМ. Экспериментальные исследования проводились на универсальной ВЧ плазменной установке в индукционном и емкостном разрядах в диапазоне давлений плазмообразующего газа p=13,3– 133 Па, расхода газа 0-0,2 г/с, мощности разряда 0,5-5 кВт, частот поля 1,76-13,56 МГц [1].

Исследование взаимодействия ВЧ плазмы с материалами проводилось путем введения образцов в плазменную струю индукционного разряда, либо расположением их между параллельными плоскими электродами. В качестве плазмообразующего газа использовались аргон и его смеси с азотом, кислородом, пропан-бутаном.

В исследованном диапазоне режимов поддержания разряда ВЧ плазма обладает следующими характеристиками: степень ионизации 10-4 – 10-7,  концентрация электронов 1016 – 1019 м-3, температура атомов и ионов 0.03 – 0.9 эВ, электронная температура 1 – 4 эВ. При этом на поверхность тела, помещенного в ВЧ плазму, поступает поток ионов, обладающих кинетической энергией 10 – 100 эВ при плотности ионного тока 0,3 – 25 А/м2 . Причиной формирования ионного потока является ускорение ионов в слое положительного заряда (СПЗ) толщиной 0,5-2 мм, образующемся у поверхности образца вследствие колебаний электронного газа в ВЧ электромагнитном поле.

Теоретические исследования показали, что в отличие от приэлектродных слоев, СПЗ у поверхности образца в ВЧ плазме пониженного давления состоит из двух областей: колебательной, толщина которой определяется амплитудой колебаний электронов, и стационарной, толщина которой определяется дебаевской длиной. Ионы плазмы, ускоренные в колебательной части СПЗ, в стационарной части фокусируются на неровностях микрорельефа, создавая достаточно высокую локальную плотность ионного потока и обеспечивая тем самым избирательную обработку поверхности.

Установлено, что в результате воздействия ВЧ плазмы пониженного давления на конструкционные материалы атомы плазмообразующего газа (Ar, N, O, С) проникают в поверхностные слои на глубину от 4 до 400 нм. При этом в поверхностных слоях появляются дефекты структуры, образуются нитриды, карбиды или оксиды элементов, входящих в состав материала образца. Воздействие ВЧ плазмы пониженного давления стимулирует ускорение диффузии дефектов структуры и атомов плазмообразующего газа в глубинные слои толщиной до 200 мкм, в результате чего происходит перераспределение остаточных напряжений, изменяются показатели прочности, твердости, шероховатости, износостойкости и коррозионной стойкости и других свойств.

Работа частично поддержана РФФИ, грант № 07-01-00674.

Литература

- Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Кашапов Н.Ф. Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения.- Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000. - 348 с.