ЭРОЗИЯ ЭЛЕКТРОДОВ В СИЛЬНОТОЧНОМ ИМПУЛЬСНОМ РАЗРЯДЕ И ОБРАЗОВАНИЕ МИКРО И НАНОСТРУКТУР

Е.Е. Баркалов, В.С. Койдан, М.Н. Казеев, В.М. Гуреев, В.Ф. Козлов, Ю.В. Мартыненко

Российский научный центр «Курчатовский институт», e-mail: koidan@nfi.kiae.ru

Целью работы является исследование процесса эрозии и разрушения поверхности проводящего материала электродов мощным током в импульсном сильноточном разряде, последующего разлета эродированного вещества, образования его вторичных микроструктур и изучение их характеристик.

Работа представляет интерес не только с фундаментальной точки зрения, но и в связи с рядом инженерных проблем и возможными применениями, которыми, в частности, являются: определение стойкости материалов при таком воздействии; поиск и выбор материалов, например, для первой стенки термоядерного реактора; получение в результате такого процесса тонкодисперсных структур, в частности, пылевого облака, микро- и нанопокрытий и ультрадисперсных порошков.

Для этих целей была создана экспериментальная электрофизическая установка с большой импульсной мощностью: напряжение до 40 кВ, ток разряда более 50 кА (что позволяет получить плотность тока на электродах более 10 кА/см2) при длительности импульса менее 20 мксек (полупериод).

Проведены первые исследования с электродами, изготовленными из алюминия, нержавеющей стали, вольфрама, графита. В этих экспериментах показано, что при определенных условиях наблюдается заметная эрозия электродов и на приемном устройстве зарегистрированы продукты эрозии в виде тонкого покрытия и (или) слоя пыли-порошка. Анализ этих продуктов на электронном микроскопе показал наличие частиц с размерами от 50-100 нм до нескольких микрон.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 05-08-50002.