ИОННО-ПЛАЗМЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ УПРОЧНЯЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ

Р.Т. Галяутдинов, Н.Ф. Кашапов, А.Г. Лучкин, Г.С. Лучкин

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
     kashnail@mail.ru

Наиболее надежными средствами защиты при ликвидации техногенных аварий являются изолирующие костюмы, в которых применяются прозрачные пластиковые защитные экраны. Эти экраны недостаточно прочные и в условиях агрессивной среды со временем теряют прозрачность. Для предотвращения этого явления необходимо наносить защитное покрытие на поверхность пластиковых защитных экранов. Имеющиеся в наличии средства индивидуальной защиты (СИЗ) имеют непродолжительный ресурс работы из-за того, что защитные экраны, входящих в их состав, теряют свои свойства под воздействием агрессивной среды. Недостатком тонкослойных покрытий, нанесенных термовакуумными методами на полимерные подложки, является невысокие значения характеристик: стойкость по отношению к химически агрессивной среде, влагоустойчивость и механическая прочность. Актуальной является разработка технологии нанесения защитного наноструктурного покрытия на полимерные материалы, предназначенные для работы в контакте с химически агрессивной средой.

Работа направлена на получение и исследования наноразмерных покрытий, полученных плазменными способами нанесения в условиях пониженного давления [1]. Разработка этого способа нанесения покрытий на прозрачные полимерные поверхности обеспечвает возможность управлять техническими и эксплутационными характеристиками поверхностей изделий из пластика. Применение данного способа нанесения защитных покрытий, позволяет повысить эксплутационные характеристики защитных экранов, в т.ч. обеспечить прозрачность, твердость и улучшить антистатические характеристики.

Получены наноразмерные прозрачные защитные покрытия на полимерных экранах (акриловых, полистирольных, поликарбонатных, полиметилметакрилатных). Уникальность таких покрытий заключается в том, что за счет наличия нанокластеров оксидов металлов, в частности, SiOx (1<x<2) существенно повышается адгезионная прочность покрытия и механическая прочность изделия в целом. Наличие наноразмерных кластеров в покрытиях значительно улучшает упрочняющие свойства покрытий, по сравнению с покрытиями, полученными традиционными методами.

Упрочняющие защитные покрытия на полимерных подложках имеют следующие характеристики:

- Прочность защитного покрытия соответствует нулевой группе механической прочности согласно ОСТ 3–1901–95 (выдерживают более 3000 оборотов на СМ-55 до появления сквозной царапины);

- Влагоустойчивость покрытий соответствует 1 группе по ОСТ 3–1901–95 (выдерживают воздействие влажности 98% при температуре 40ºС в течение 10 суток);

- Стойкость по отношению к химически агрессивной среде;

- Прозрачность в видимой области спектра;

Т.о. применение предлагаемых защитных покрытий для прозрачных пластиковых экранов в средствах индивидуальной защиты позволит выполнять аварийно-спасательные и ремонтные работы продолжительное время в условиях воздействия агрессивных химически опасных веществ.

Литература

- Галяутдинов Р.Т., Кашапов Н.Ф., Лучкин Г.С., Инженерно-физический журнал, 2002, 75, 5, 170–173.