Применение высокочастотной плазмы пониженного давления для модификации нетканых материалов

И.Ш. Абдуллин, Р.Н. Гимадитдинов, Л.Р. Джанбекова

Казанский государственный технологический университет, Казань, РФ, 
e-mail: tkim1@kstu.ru

Применяющиеся в различных отраслях народного хозяйства валяльно-войлочные нетканые материалы, изготовленные со стандартной технологии, не всегда удовлетворяют требованиям потребителя. Согласно установленным нормам, технические войлоки должны обладать необходимыми прочностными характеристиками в сочетании с повышенными лиофобными свойствами.

Модификация нетканых материалов традиционными методами зачастую достаточно трудоемка и не приводит к комплексному улучшению  их свойств. Применение высокочастотной плазмы пониженного давления дает возможность придавать материалам различной физической природы заранее заданные физико-механические и потребительские свойства [1, 2].

В работе представлены исследования по улучшению характеристик свойств нетканых материалов за счет их двустадийной модификации высокочастотной плазмой пониженного давления.

В качестве объектов исследования выбраны войлок технический полугрубошерстный, войлок технический тонкошерстный, используемые для предохранения деталей машин от истирания, звукопоглощения, а также войлок тонкошерстный для электрооборудования, применяемый для производства микропровода в узлах электроприборов.

Плазменная обработка  образцов войлока проводилась при давлении Р= 26,6 Па в атмосфере аргона (расход G= 0.04 г/с) ,при варьировании  значений тока анода IA от 0,3 до 0,7 А, напряжения  на аноде UA от 1,5 до 4,5 кВ, времени обработки от 5 до 25 мин.

Исследования  изменений прочностных характеристик образцов войлока до и после плазменной обработки показали, что  максимальное значение разрывной нагрузки удалось получить при времени воздействия низкотемпературной плазмы 15 мин. При этом у образцов, обработанных в режиме IA от 0,5 А, UA=3 кВ разрывная нагрузка увеличивается по сравнению с контрольными на 22-27%, а удлинение при разрыве - в среднем на 8-10%. Последующая плазменная модификация образцов в режиме IA от 0,5 А, UA=1,5 кВ существенного влияния на изменение прочностных  характеристик не оказывает. Однако вследствие низкоэнергетичности плазмы в этом режиме, поверхность материала приобретает лиофобные свойства с сохранением лиофильности войлока в его объеме. При этом  прочность увеличивается как в продольном, так и в поперечном направлении пластины войлока.

Таким образом, удается получить нетканый материал с улучшенными прочностными характеристиками, обладающий одновременно лиофильными и лиофобными свойствами. Срок эксплуатации изделий из модифицированного высокочастотной плазмой войлока увеличивается в среднем на 40%.

Литература.

- Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Кашапов Н.Ф. Высокочастотная  плазменно-струйная  обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения – Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2000. – 348 с.

- Абдуллин И.Ш., Абуталипова Л.Н., Желтухин В.С., Красина И.В. Высокочастотная плазменная обработка в динамическом вакууме капиллярно-пористых материалов. Теория и практика применения.- Казань: Изд-во Каз. гос. технол. ун-та, 2004. - 428 с.