МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЪЕМНОЙ ОБРАБОТКИ 
КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА В ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ 
ПЛАЗМЕ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

В.С. Желтухин, А.М. Сунгатуллин*

Казанский государственный университет, г. Казань, Россия, 
     е-mail: Viktor.Zheltukin@ksu.ru
*Казанский государственный технологический университет, г. Казань, Россия, 
     е-mail: airat.sun@mail.ru

Экспериментальными исследованиями [1] установлено, что при воздействии высокочастотной плазмы пониженного давления на капиллярно-пористые волокнистые материалы (КПВМ), такие как кожа, мех, ткани, происходит объемная модификация. Изменяются такие свойства, как пористость и температура сваривания, которые определяются надмолекулярной структурой.

Плазма не может проникнуть внутрь капиллярно-пористого материала (КПМ), так как диаметр пор и капилляров меньше длины свободного пробега электронов. Воздействие других факторов (вакуум, электромагнитное поле) незначительно и не может объяснить эффект объемной модификации.

В связи с этим проведено теоретическое исследование одного из возможных механизмов объемной модификации КПМ.

Поверхность образца материала, помещенного в плазму, заряжается отрицательно [1]. Кроме этого, у поверхности материала образуется слой положительного заряда (СПЗ), причиной возникновения которого являются колебания электронов плазмы в ВЧ поле. При этом плотность поверхностного заряда противоположных сторон образца капиллярно-пористого материала и электрические потенциалы, создаваемые поверхностными зарядами, осциллируют с частотой поля в противофазе друг с другом. Максимальная разность потенциалов противоположных сторон образца достигает 80-160 В, что создает внутри капиллярно-пористого материала электрическое поле напряженностью ~104-105 В/м. Если в порах и капиллярах имеются свободные электроны, то такой напряженности электрического поля при пониженном давлении газа достаточно для возникновения электрического пробоя.

Энергия ионизации белка составляет ≈0,2 эВ [2]. Наиболее вероятными источниками свободных электронов в порах и капиллярах могут быть поступление «быстрых» электронов из плазмы на поверхность материала, эмиссия электронов при самоионизация молекул белка и вторичная ионно-электронная или электрон-электронная эмиссия с внутренней поверхности.

Для возникновения электрического разряда в порах и капиллярах, помимо достаточно сильного электрического поля и наличия свободных электронов, необходимо определенное расстояние, проходя которое электроны могут приобрести энергию, необходимую для ионизации атомов плазмообразующего газа (для аргона – 15,76 эВ). Коллаген и кератин (основные белки кожевенно-мехового материала) являются электретами [2], поэтому внутренняя поверхность пор и капилляров заряжается отрицательно. Электрическое поле, создаваемое этими зарядами, отталкивает электроны, поэтому свободные электроны в порах и капиллярах могут двигаться вдоль пор.

Длины пор и капилляров в КПМ составляют величины порядка 10-3 м, что намного превышает длину свободного пробега электронов в плазме. Следовательно, при движении вдоль пор свободные электроны, возникшие в пористом объеме, могут приобрести энергию, необходимую для ионизации атомов газа. Для проверки этой гипотезы разработана двумерная математическая модель.

Результаты расчетов по представленной модели показывают, что электроны в нанопорах КПВМ могут двигаться в продольном направлении, приобретая энергию, необходимую для ионизации атомов газа. Из этого следует, что предположение о возможном возникновении несамостоятельного разряда в пористом объеме КПВМ можно считать допустимым.

ЛИТЕРАТУРА

- Абдуллин И.Ш., Абуталипова Л.Н., Желтухин В.С., Красина И.В. Высокочастотная плазменная обработка в динамическом вакууме капиллярно-пористых материалов. Теория и практика применения. Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2004. – 348 с.

- Финкельштейн А.В., Птицын О.Б. Физика белка: Курс лекций с цветными и стереоскопическими иллюстрациями и задачами. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: КДУ, 
2005. – 456 с.