Эксперименты с литиевым напылением камеры на токамаке Т-10

В.А. Вершков, С.В. Мирнов, В.А. Евтихин, А.В. Вертков, И.Е. Люблинский, С.А. Евстигнеев, Ю.Д. Павлов, Д.В. Сарычев, Е.П. Горбунов, Ю.В. Скосырев, В.В. Чистяков, Т.Б. Мялтон, С.А. Грашин, В.А. Крупин, С.А. Краснянский, В.М. Трухин, Д.В. Рыжаков, Л.Н. Химченко

РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, vershkov@nfi.kiae.ru

Две серии экспериментов с литиевым напылением стенок вакуумной камеры и диафрагм Т-10 были проведены с 2006 по 2008 год. Задачей экспериментов было показать возможность улучшения параметров разряда с уменьшенным рециклингом дейтерия и уровня примесей с помощью напыления лития в омической плазме и с ЭЦ нагревом. Второй целью экспериментов на Т-10 было расширение рабочей области параметров разряда в условиях чистой плазмы с низким рециклингом и тестирование совместимости литиевого напыления с работой вакуумных окон системы ЭЦРН на Т-10. Литиевый элемент, использовавшийся для напыления, был изготовлен на предприятии «Красная Звезда» на базе капиллярно-пористой системы, которая уже была успешно использована в экспериментах на T-11M и FTU. Литиевый элемент размещался в том же патрубке Т-10, что и графитовые рельсовая и кольцевая диафрагмы. Он перемещался в плазменный объем посредством специальной вакуумной транспортной системы. Испаритель был оснащен внутренним нагревательным элементом, позволяющим нагревать элемент до 550° C. Напыление осуществлялось испарением лития в течении 20 минут при температуре 450 С0, что соответствовало испарению одного грамма лития. В последней серии было проведено 5 напылений при общем количесве распыленного лития в 5 грамм. Это позволяло уменьшить время распада плотности с 1.5 до 0.075 сек. Значительное уменьшение рециклинга сохранялось на протяжении 10 разрядов. Наблюдалось уменьшение уровня мягкого рентгеновского излучения в 10 раз, центральных радиационных потерь в 3,5 раза и полных радиационных потерь в 2 раза. Это соответствует уменьшению уровня многозарядных примесей в 3,5 раз, кислорода в 7 раз, тогда как основная примесь (углерод) уменьшается в 2 раза и  Zeff с меняется 1,8 до 1,1. Таким образом, эксперименты продемонстрировали значительное уменьшение примесей и рециклинга. Эксперименты показали высокую степень экранировки лития диафрагмами. Так в первой серии напыление проводилось, в основном, на стенки камеры. В этих условиях экранировка затрудняла проникновение лития в основную плазму. В то же время во второй серии напыление проводилось на рельсовую диафрагму, что значительно увеличило приток лития в основную плазму.  Влияния литиевого напыления на пропускание окон для видимой спектроскопии и стабильную работу всего гиротронного комплекса не наблюдалось.