Исследование модификации поверхности твердых тел под воздействием мощного потока плазмы на установках ГОЛ-3 и КСПУ Х-50

А.А. Шошин, А.В. Аржанников, В.Т. Астрелин, А.В. Бурдаков, Л.Н. Вячеславов, *И.Е. Гаркуша, В.Г. Иваненко, И.А. Иванов, М.В. Иванцивский, **К.Н. Куклин, М.А. Макаров, *В.А. Махлай, К.И. Меклер, С.В. Полосаткин, С.С. Попов, В.В. Поступаев, А.Ф. Ровенских, С.Л. Синицкий, Н.В. Сорокина, *В.И. Терешин, *В.В. Чеботарев

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
     e-mail: a.a.shoshin@mail.ru
*Институт физики плазмы ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина
**Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

При воздействии мощного плазменного потока на вещество поверхностный слой разогревается и разрушается, что сопровождается образованием плотной мишенной плазмы. Актуальными задачами для создания новых плазмоприемников для термоядерных установок являются параметры и динамика образующейся плазмы, механизмы эрозии и рециклинга материала мишени, состав и структура макрочастиц в обратном потоке.

Представлены результаты исследований взаимодействия плазмы с поверхностью и поведения материалов при плазменных нагрузках, соответствующих граничным локализованным модам в ИТЭРе.  Эксперименты проводились на установках КСПУ Х-50 (Харьков) и ГОЛ-3 (Новосибирск). Облучение на КСПУ проводилось повторяющимися импульсами длительностью 0,25 мс и плотностью энергии до 2,5 МДж/м2. В гофрированной многопробочной ловушке ГОЛ-3 взаимодействующая с материалами плазма нагревалась до температуры 2…4 кэВ мощным релятивистским электронным пучком (0.8 MэВ, ~30 кA, ~12 мкс, ~120 кДж). Анализируется морфология поверхности мишеней облученных на КСПУ и ГОЛ-3. Обсуждается развитие трещин и капельная эрозия вольфрама. Исследованы процессы переосаждения при взаимном соседстве вольфрама и графита.