влияния воздействия плазмы на молибденовое зеркало эндоскопа В токамакЕ Т-10

А.В. Горшков, Д.К. Вуколов, К.Ю. Вуколов, А.А. Медведев, С.Н. Звонков

РНЦ «Курчатовский институт», Москва, РФ, e-mail: gorshkov@nfi.kiae.ru

В докладе представлены результаты анализа влияния плазменных разрядов и режимов очистки  на оптические свойства и морфологию поверхности молибденового зеркала, установленного внутри камеры токамака Т-10 вблизи границы плазмы. Полученные данные актуальны с точки зрения разработки и создания спектральных и оптических диагностик ИТЭР, где проблема сохранения параметров внутрикамерных зеркал является критической.

Зеркало изготовлено из поликристаллического молибдена марки МО-1. Первоначальная экспозиция зеркала в Т-10 в течение года привела к некоторому улучшению коэффициента отражения зеркала. Проведенные  ВИМС и ОЖЕ – исследования состава поверхности выявили наличие на поверхности тонкой углеводородной пленки, не влияющей на оптические свойства зеркала. Однако, последующее экспонирование (два года) другого образца зеркала привело к изменению морфологии  поверхности: образованию каверн и проявлению поликристаллической структуры молибдена. Эти изменения произошли в центре зеркала, где его поверхность была открыта для потоков частиц из плазмы. При этом оптические свойства поверхности практически не изменились.