Исследование модификации радиационно-поврежденных кандидатных материалов ермоядерного реактора при воздействии плазмы

Койдан В.С., Брюханов А.Н., Гуреев В.М., Иванов С.М., Корниенко С.Н., Кутеев Б.В., Латушкин А.М., Муксунов А.М., Петров В.Б., Рязанов А.И., Семенов Е.В., Смирнов В.П., Столярова В.Г., Унежев В.Н., Хрипунов Б.И., Чугунов О.К.

РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, e-mail: koidan@nfi.kiae.ru

В работе сообщается о новых результатах продолжающихся экспериментальных исследований воздействия мощных потоков плазмы на ряд кандидатных материалов термоядерного реактора, предварительно подвергнутых значительным радиационным повреждениям.  В термоядерном реакторе материалы, обращенные к плазме, подвергаются мощным потокам тепла, частиц и облучению нейтронами с энергией 14-МэВ (реакция D-T). Все эти факторы чрезвычайно важны с точки зрения выбора материалов для термоядерного реактора, в особенности, применительно к сроку службы компонент реактора. Работа в целом посвящена разработке нового экспериментального метода исследования модификации материалов (в первую очередь, их эрозии) при воздействии плазмы, с учетом влияния радиационных повреждений материалов в термоядерном реакторе.

Получение высокого уровня радиационных повреждений было осуществлено путем моделирования нейтронного облучения с помощью быстрых ионов (1-60 МэВ), ускоренных на циклотроне Курчатовского Института. С помощью этого метода возможно накопление радиационных повреждений, эквивалентных облучению быстрыми нейтронами до дозы 1022 нейтрон/см2 за несколько дней работы циклотрона. В работе использованы углеродные материалы и вольфрам: МПГ-8 (российский графит), композит SEP NB-31 (кандидатный материал ИТЭРа) и W (99.95% wt). Облучение материалов на циклотроне осуществлялось с помощью углеродных ионов с энергией 5 МэВ (для углеродных материалов) и альфа-частицами с энергией 3-4 МэВ (для вольфрама).

После облучения ионами на циклотроне исследуемые материалы с накопленными повреждениями на уровне 0,1-10 сна подвергались экспозиции в плазме. Эрозия под воздействием плазмы изучалась на плазменной установке с прямым магнитным полем ЛЕНТА. Облученные материалы экспонировались в стационарной дейтериевой плазме при энергии ионов 100 эВ в случае углеродных материалов и 250 эВ для вольфрама до дозы 1021-1022 ион/см2. Наблюдены изменения микроструктуры поверхности и проведено сравнение радиационно-поврежденных и необлученных материалов. С помощью анализа линейной деформации, модификации поверхности и данных по эрозии было обнаружено заметное влияние радиационных повреждений на уровень эрозии. Исследование характеристик эрозии при воздействии плазмы показало, что происходит повышение коэффициента эрозии углеродных материалов и изменение поверхностной структуры вольфрама при наличии в этих материалах радиационных повреждений.

Развитый в данной работе новый подход к исследованию термоядерных материалов, основанный на  моделировании нейтронного облучения, и полученные результаты представляются важными для дальнейшего изучения комбинированного эффекта воздействия нейтронов и плазмы на материалы термоядерного реактора, обращенные к плазме.

Работа подержана грантами РФФИ: проекты №№ 06-08-975, 06-08-08180, 08-08-12151.