Управление энергетическими характеристиками ионного потока в плазмохимическом реакторе
на базе пучково-плазменного разряда

Н.В. Исаев, И.Л. Клыков, Е.Г. Шустин

Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязинский филиал, г. Фрязино, Россия, shustin@ms.ire.rssi.ru

Ранее нами обнаружен эффект генерации в пучково-плазменном разряде (ППР) при слабом магнитном поле ионного потока, распространяющегося радиально от оси разряда [1]. В наших исследованиях [2,3] показано, что на основе этого эффекта может быть создан плазмохимический реактор для низкоэнергетичного бездефектного травления полупроводниковых структур с управлением энергией и геометрией ионного потока лишь средствами ППР.

Выявленный механизм ускорения ионов, определяемый в конечном счете нарушением баланса электронного и ионного токов на торцы системы при сильном бесстолкновительном нагреве электронов плазмы в области, занятой пучком, привел к выводу о возможности простого управления плотностью и энергией ионного потока путем изменения потенциала коллектора разряда. Соответствующее моделирование на ЭВМ показало, что ток и энергия ионов, приходящих к границе области разряда при различных параметрах коллектора действительно определяется перераспределением электронных потоков на заднем фланце и соответствующим изменением радиального профиля потенциала плазмы. Показано, что изменением радиуса и/или потенциала коллектора можно удвоить среднюю энергию ионов и увеличить на порядок плотность их радиального потока.

С точки зрения обработки непроводящей поверхности существенно не только энергетическое распределение ионов в объеме плазмы, но также плавающий потенциал поверхности - некомпенсированный заряд ионного потока вызывает формирование плавающего потенциала, тормозящего ионы. С целью отработки способов управления энергетическими характеристиками ионного потока проведены эксперименты по изучению функции распределения ионов на периферии  пучково-плазменного разряда и ее связи с плавающим потенциалом на поверхности образца, подвергаемого травлению.

Реализованы средства компенсации заряда ионного потока, падающего на непроводящую поверхность диэлектрической или полупроводниковой структуры, с помощью высокочастотной модуляции потенциала держателя подложки. Исследована зависимость скорости травления арсенида галлия от амплитуды высокочастотного сигнала, подводимого к держателю подложки.

Обсуждается альтернативный способ компенсации ионного заряда – путем модуляции потенциала плазмы при подаче на коллектор разряда пульсирующего напряжения. Представлены результаты измерения усредненной функции распределения ионов и плавающего потенциала изолированной поверхности в этом режиме.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 07-08-00014).

Литература

- Исаев Н.В., Чмиль А.И., Шустин Е.Г.// Физика плазмы. 2004. Т. 30. №3. С. 257

- Исаев Н.В., Тараканов В.П., Шустин Е.Г.. Тезисы докладов XXXIV Звенигородской конф. по физике плазмы и УТС, 2007, с. 256

- Исаев Н.В., Шустин Е.Г., Темирязева М.П., Тараканов В.П., Федоров Ю.В. // Прикладная физика, 2008, №3, с.73