ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ В ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМЕ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

Абдуллин И.Ш., *Желтухин В.С.

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
     abdullin_i@kstu.ru
*Казанский государственный  университет, Казань, Россия, victor.zheltukin@ksu.ru

Высокочастотная (ВЧ) плазма пониженного давления в диапазоне давлений газа 13,3 - 133 Па, расхода 0-0,02 г/с, мощности разряда 0,5-5 кВт характеризуется параметрами: степень ионизации 10-4 -10-6, концентрация электронов 1016-1019 м-3, температура атомов и ионов в разряде до 0,4 эВ, в плазменной струе 0,03-0,09 эВ, электронная температура 1-4 эВ. При этом поверхность образца в плазме подвергается воздействию потока ионов с энергией 10-100 эВ и интенсивностью 2-10 ион/(нм2∙с), в зависимости от типа разряда и параметров режима обработки.

Воздействие ВЧ плазмы пониженного давления на металлы и сплавы приводит к уменьшению шероховатости поверхности до Ra=160…80 нм, повышению микротвердости в 1,5-2 раза, перераспределению остаточных напряжений, созданию нанодиффузных покрытий, увеличению долговечности, коррозионной стойкости и других характеристик изделий. В результате ВЧ плазменной обработки капиллярно-пористых волокнистых материалов (кожа, мех, ткани) происходит расщепление волокон, изменяются микро- и нанопористость, физические и механические свойства.

Обобщение результатов многочисленных экспериментальных исследований взаимодействия ВЧ плазмы пониженного давления с различными материалами, как проводящими, так и диэлектрическими, позволило объяснить механизм модификации поверхности материалов сплошной структуры и объемной модификации капиллярно-пористых материалов.

Возле образца в ВЧ плазме пониженного давления образуется слой положительного заряда (СПЗ) толщиной до 1,5-2 мм. В структуре СПЗ выделяются область двойного электрического слоя (дебаевский слой) и область колебаний электронного газа. Роль каждой из этих областей различна. Проходя сквозь СПЗ к поверхности образца, ионы плазмы набирают энергию преимущественно в области колебаний электронного газа; в дебаевском слое ионный поток фокусируется на неоднородностях микрорельефа поверхности. В результате происходит локальное оплавление и распыление микровыступов, залечивание микро- и нановыступов. Ионы плазмообразующего газа проникают в поверхностный слой металлов и сплавов на глубину до 70 нм, создавая дефекты и дислокации. Благодаря диффузии дислокаций и дефектов структуры вглубь материала, общая толщина модифицированного слоя достигает 200 мкм.

Причиной объемной обработки капиллярно-пористых диэлектрических материалов (натуральная кожа, мех, ткани) в ВЧ плазме пониженного давления является ВЧ импульсный разряд в порах и капиллярах, зажигающийся вследствие возникновения, из-за колебаний плотности поверхностного заряда, периодического электрического поля напряженностью 104-105 В/м. Рекомбинация ионов, возникших в разряде, на внутренней поверхности пор и капилляров приводит к модификации наноструктуры таких материалов, как коллаген, кератин, целлюлоза и др.

Таким образом, суть воздействия ВЧ плазмы пониженного давления на материалы различной физической природы и структуры едина и заключается в низкоэнергетичной ионной бомбардировке и рекомбинации ионов на наружной либо внутренней поверхности материала.