ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ АКРИЛАМИДА в водном растворе под ДЕЙСТВИЕМ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА

В.А. Гайдедей, В.А. Титов, Т.Г. Шикова

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия, e-mail: titov@isuct.ru

Действие газового разряда на растворы электролитов приводит к инициированию химических превращений в жидкой фазе и может быть использовано для деструкции органических загрязнений и стерилизации растворов, а также для модификации свойств поверхности материалов и изделий.

Цель данной работы – исследование процесса полимеризации акриламида при действии на его водный раствор разряда атмосферного давления в воздухе. Раствор с концентрацией 2–20 масс. % играл роль катода разряда постоянного тока (i = 10 – 40 мА), металлический анод располагался в газовой фазе на расстоянии 3 мм от поверхности жидкости. Объем раствора в разных экспериментах составлял 15 или 50 мл, время обработки – 1–20 мин. Продукт полимеризации выделяли осаждением в ацетоне, выход полимера находили гравиметрически, молекулярную массу оценивали по характеристической вязкости его водных растворов.

Исследования физических параметров разряда показали, что катодное падение потенциала составляет 600 – 750 В, напряженность поля в зоне плазмы ~103 В/см, температура газа – 1800 – 2000 К, эффективная колебательная температура для нижних колебательных уровней N2 (C3Πu) ~4000 К.

В результате неравновесной диссоциации молекул воды под действием ионной бомбардировки жидкого катода образуются радикалы ОН, реакции которых с молекулами мономера могут инициировать процесс полимеризации. Немонотонное изменение вязкости разбавленных растворов акриламида (с <5 масс. %) в зависимости от времени обработки разрядом показывает, что возможна конкуренция полимеризации и деструкции органического соединения в растворе. Найдено, что существуют пороговые значения тока разряда и времени обработки, при которых преобладает процесс образования высокомолекулярного соединения. Наиболее интенсивно полимеризация происходит в непосредственной близости от катодного пятна на поверхности раствора. При этом образование пленки полимера на поверхности жидкости приводит к разрыву электрической цепи и прерыванию разряда. На выход продукта и его молекулярную массу оказывают влияние не только концентрация мономера, ток разряда и время воздействия, но и объем обрабатываемого раствора, а также наличие его перемешивания, что указывает на важную роль процессов переноса молекул мономера и активных частиц – инициаторов полимеризации в жидкой фазе.

Погружение в обрабатываемый раствор пленки полипропилена или нетканого волокнистого полипропиленового материала позволяет зафиксировать на нем продукт полимеризации. При этом значительно улучшается гидрофильность поверхности. Исследовано влияние условий обработки на улучшение гидрофильности материала и устойчивость эффекта по отношению к жидкостной обработке.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 07-02-00578а).