Моделирование пространственного распределения атомов и ионов титана вблизи катода

Смоланов Н.А., Панькин Н.А.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, Россия, smolanovna@yandex.ru

Цель настоящей работы – расчет пространственного распределения атомов и положительных ионов титана, имеющих заряд от 1е  до 4е (е – заряд электрона) вблизи титанового катода при его распылении вакуумной дугой. Данные о зарядовом составе ионно-плазменного потока в области его образования взяты из работ [1, 2]. Начальное распределение анализируемого потока плазмы описывается по закону косинуса [3]. При расчете траектории атомов и ионов учитывалось влияние внешнего магнитного поля, создаваемого с помощью системы из катушек, стабилизирующей катодное пятно и фокусирующей плазменный поток. Энергия ионов принималась  равной 0.1 эВ, что соответствует кинетической энергии теплового движения атомов и ионов титана.

На рисунке показано рассчитанное распределение атомов и ионов титана вдоль плазменного потока от плоскости катода (L=0) (■ – Ti0, □ - Ti+1, ▲ - Ti+2, ○ - Ti+3, ● - Ti+4). Рассмотрен случай сепарированного потока, т.е. поток состоит только из ионов одного заряда.

Показано, что увеличение заряда ионов титана сопровождается ростом значений угла их падения на мишень (подложку) от 0 до 75-80°, что связано с фокусирующим действием магнитного поля. К аналогичному результату приводит изменение расстояния катод-подложка от 0 до 15 см. Рассчитанный характер распределения подтверждает экспериментальные данные, полученные при  следующем режиме осаждения: ток дуги 75 А, потенциал смещения 0 В, давление реакционного газа (азота) 0.05 Па, ток фокусирующей катушки 0.6 А [4]. Таким образом показано, что основной вклад в формирование толщины конденсата, осажденного на стенках кольцевого анода вблизи титанового катода, вносит, кроме частиц капельной фазы и макрочастиц, атомарный и однократно ионизированный титан.

Литература

- Месяц Г.А., Баренгольц С.А. Механизм генерации аномальных ионов вакуумной дуги // УФН. – 2002. – Т. 172, № 10. – C. 1113-1130.

- Лунев В.М., Овчаренко В.Д., Хороших В.М. Исследование некоторых характеристик плазмы вакуумной металлической дуги // ЖТФ. – 1977. – Т. 47, №7. – С. 1486-1495.

- Каратунов Ю.В. Моделирование и оптимизация параметров технологических процессов химического осаждения тонких плёнок из газовой фазы в производстве приборов электронной техники: Дис. … канд. техн. наук. – М.: МГИЭТ, 2003. – 111 с.

- Панькин Н.А., Смоланов Н.А. Рентгенографическое исследование покрытий, полученных вблизи катода при ионно-плазменном осаждении // Тезисы докладов Шестой Национальной конференции по применению рентгеновского, синхротронного излучений, нейтронов и электронов для исследования материалов (РСНЭ-2007). – М., 2007. – С. 320.