Разработка метода импульсного электромагнитного компактирования порошков для создания наноструктурных материалов

В.П. Смирнов, М.Н. Казеев, В.Ф. Козлов, В.С. Койдан, Ю.С. Толстов, А.С. Коротеев*, Р.Н. Ризаханов*, А.А. Бармин*

Российский научный центр “Курчатовский институт”, 123182, Москва,
     пл. Курчатова, 1, e-mail: kazeev@nfi.kiae.ru
*Исследовательский центр имени М.В. Келдыша, 125438, Москва, Онежская ул., д. 8

Целью работы является исследование метода импульсного электромагнитного компактирования нанопорошковых структур для создания материалов с повышенными механическими характеристиками. Работа представляет интерес не только с фундаментальной точки зрения, но и в связи с рядом инженерных проблем и возможными применениями, которыми, в частности, являются поиск и выбор материалов для первой стенки термоядерного реактора, и создание энергетических установок нового поколения, работающих на сверхкритических параметрах.

Сверхвысокие давления в образце создаются при генерации сверхсильных магнитных полей в одновитковом соленоиде, в который помещена проводящая цилиндрическая оболочка, содержащая компактируемый образец. Для генерации сильных магнитных полей используется установка ТРОБ-100, основной частью которой является генератор мегаамперных импульсных токов на базе емкостного накопителя энергии. Установка для создания импульсных сверхвысоких давлений показана на Рис. 1.

1

2

3

6

4

5

Рис. 1. Установка для создания импульсных сверхвысоких давлений: 1, - токоподвод, 2 - одновитковый соленоид и бандаж, 3-цилиндрическая оболочка в изоляции, 4,5 – цилиндрические упоры, 6 – вакуумная откачка.

Проведены первые исследования с микронными и нанопорошками из карбида вольфрама и карбида вольфрама с добавлением кобальта. В этих экспериментах получены максимальные давления 17 кбар. Определены сжимаемости исследуемых нанопорошков. Анализ полученных результатов проводится с помощью одномерной численной модели на основе системы уравнений, включающих уравнение движения уравнение нелинейной диффузии магнитного поля, уравнение теплопроводности и уравнение электрической цепи генератора тока.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 08-08-12238-офи.