Исследование плазменно-электролитного разряда

Кашапов Р.Н.

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
 e-mail: kashramil.88@mail.ru

Газовый разряд между твердым анодом и жидким катодом представляет большой интерес для исследования в прикладной плазмохимии. В опубликованных работах показано, что плазменно-электролитный разряд возникает в узком слое около активного электрода, погруженного в электролит. Разряд горит в парогазовой оболочке между металлическим анодом и электролитическим катодом [1]. В парогазовой оболочке помимо стационарного электрического разряда, в местах наибольшего приближения электролита к электроду наблюдается возникновение и протекание импульсных микроразрядов. Наличие стационарного и импульсных разрядов в парогазовой оболочке на осциллограммах тока и напряжения проявляется в виде постоянной и переменной составляющих [2,3]. Однако остается невыясненным влияние формы прикладываемого напряжения на плазменно-электролитный разряд.

В данной работе поставлена задача, экспериментально исследовать структуру и форму плазменно-электролитного разряда при различных коэффициентах пульсации напряжения. Для её решения были проведены исследования плазменно-электролитного разряда с помощью скоростной видеосъемки. Проводился анализ полученных изображений межэлектродного пространства, и сопоставление их с формой тока и напряжения.

Исследования плазменно-электролитного разряда при использовании источника пульсирующего тока, получаемого после двухполупериодного выпрямления, показали, что вокруг металлического анода наблюдается возникновение импульсных микроразрядов, без образования парогазовой оболочки и не наблюдается стационарный разряд. При зажигании разряда со сглаживающим емкостным фильтром (С = 4700 мкФ) наблюдается образование вокруг металлического анода парогазовой оболочки, горит по всей поверхности стационарный разряд и в различных местах возникают импульсные микроразряды.

Была получена серия фотографий возникновения анодных микроразрядов на поверхности металлов с оксидной пленкой. Процесс возникновения анодных микроразрядов можно условно разделить на несколько стадий, протекающих последовательно. На первом этапе идут процессы анодирования, образуется барьерный слой, формирующийся в активных центрах на поверхности металла. Из этих зародышей вырастают полусферические линзообразные микроячейки, срастающиеся в сплошной барьерный слой. Под влиянием локальных воздействий ионов электролита в барьерном слое зарождаются поры диаметр, которых  33 нм. определяется природой электролита и материалом электродом (~30 нм). В поре толщина барьерного слоя уменьшается и, следовательно, увеличивается напряженность электрического поля, так же в поровом канале растет температура. Затем в поре происходит взрыв, с образованием кратера и возникновением ударной волны. Исследования поверхности анодов с помощью сканирующего электронного микроскопа показывают наличие таких кратеров [3].

Полученный механизм возникновения анодных микроразрядов дает наглядное представление о разрядах с электролитическим катодом.

Литература.

- Словецкий Д.И., Терентьев С.Д. // Химия высоких энергий. 2003. Т. 37. №5. С. 355

- Лазаренко Б.Р., Дураджи В.Н., Брянцев И.В. // Электронная обработка материалов. 1980. №2. С. 50.

- Кашапов Р.Н. // Перспективные материалы. 2008. №5. С. 466