УПРОЧНЕНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ТИТАНА
С ПОМОЩЬЮ МИКРОПЛАЗМЕННЫХ РАЗРЯДОВ

Иванов В.А., Коныжев М.Е., Куксенова Л.И.*, Лаптева В.Г.*, Дорофеюк А.А., Камолова Т.И., Сатунин С.Н.

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия, ivanov@fpl.gpi.ru
*Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва, Россия

В данной работе продолжены исследования универсального плазменного метода обработки металлов, основанного на новых принципах возбуждения микроплазменных разрядов, способных упрочнять металлические изделия со сложной формой поверхности [1].

Цель настоящей работы состояла в изучении свойств микрорельефа, образующегося на поверхности образцов из технического титана ВТ10 при их взаимодействии с микроплазменными разрядами. Отметим, что предварительно на поверхности образцов из титана ВТ10 формировалась очень тонкая оксидная пленка (толщиной < 0,01 мкм) в результате процесса естественного окисления металла на воздухе при комнатной температуре. Исследуемый образец помещали в вакуумную камеру (остаточное давление воздуха ~1 Па) и облучали импульсным потоком плазмы, создаваемой плазменным инжектором (электронная плотность n0 ³ 5´1011 см-3, электронная температура Te ~ 10 эВ, длительность импульсов 25 мкс, количество импульсов плазмы N=450). При этом на поверхности образца возбуждались микроплазменные разряды (электрический потенциал образца U = 50 В, стартовый электрический ток микроплазменных разрядов на образце i = 200 А, длительность микроплазменных разрядов 18 мс). В результате воздействия на образец последовательности импульсных микроплазменных разрядов в приповерхностном слое образца формировалась сплошная переплавленная область, характеризующаяся сильно модифицированными физико-химическими свойствами металла.

Установлено, что если для исходных титановых образцов шероховатость Нmax=3 мкм, микротвердость НV = 120-270 кгс/мм2 (на глубине от 0,5 до 7 мкм), предельно допустимое давление рд =6 МПа и коэффициент трения f = 0,11, то в результате микроплазменной обработки титановых образцов соответствующие величины характеризуются следующими значениями: Нmax = 17 мкм, НV = 1200-1450 кгс/мм2 (на глубине от 0,5 до 7 мкм), рд = 17 МПа, f = 0,03.

Таким образом, показано, что микроплазменная обработка образцов из титана ВТ10 по сравнению с их исходным состоянием, приводит к значительному увеличению шероховатости (в 5,7 раз), микротвердости (в 610 раз), предельно допустимого давления, т. е. задиростойкости (в 2,8 раз) и антифрикционности (в 3,6 раз) приповерхностного слоя обработанных образцов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 09-08-00753-а) и программы Президента РФ “Государственная поддержка ведущих научных школ” (грант № 452.2008.2).

Литература

[1].	В.А. Иванов. Возбуждение и воздействие микроплазменных разрядов на металлы и сплавы в плазме СВЧ факела. Прикладная физика, 2001. Вып. 2. С. 5-39.