МОДИФИКАЦИЯ НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ВОЛОКОН С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ

В.Х. Абдуллина, Е.А. Сергеева, И.Ш. Абдуллин

Казанский государственный технологический университет, г. Казань, Россия, е-mail: abdullina.venera@gmail.com

Одним из немаловажных свойств полиолефиновых волокон, в частности полипропиленовых (ПП), следует отметить стойкость к действию микроорганизмов, неподверженность гниению, что позволяет достаточно широко применять их в качестве фильтрующих материалов [1].

В последние годы все более актуальным становится вопрос о модификации ПП волокон, используемых для изготовления фильтрующих материалов, которые бы обладали не только очищающей способностью, но и антисептическими и ионизирующими свойствами. Одним из перспективных направлений является использование частиц серебра. Но традиционные способы нанесения или внедрения серебра на волокнистый материал приводят к повышению себестоимости готовой продукции, и в данной области остаются актуальными поиск новых дешевых способов внедрения частиц серебра.

В данной работе проведены исследования возможности нанесения наночастиц серебра на поверхность полипропиленовых волокон и их фиксирования за счет обработки ВЧ плазмой с целью получения антисептического фильтрующего материала для очистки питьевой воды.

На основании результатов исследований предложена методика модификации ПП волокон наночастицами серебра. Методика заключается в следующем: обработка ПП волокон ВЧЕ-разрядом с целью гидрофилизации их поверхности; пропитка плазмоактивированных волокон коллоидным раствором наночастиц серебра; сушка волокон при температуре 80ºС; повторная обработка пропитанных волокон ВЧЕ-разрядом.

За счет обработки ПП волокон в ВЧЕ-разряде пониженного давления происходит активация волокон, что позволяет наночастицам серебра осесть на поверхность волокон, не допуская их агломерации (размеры частиц серебра составляют 20-150 нм) [2]. Повторная обработка НТП пропитанных волокон приводит к устойчивому закреплению наночастиц серебра на поверхности ПП волокон. Предполагается, что это происходит за счет того, что ионы при повторной плазменной обработке вбивают осевшие на поверхности волокна наночастицы серебра в микротрещины или какие-либо неровности полипропиленового волокна, тем самым более устойчиво фиксируют их.

Литература

- Конкин, А.А. Полиолефиновые волокна. / А.А. Конкин, М.П. Зверев. – М.: Химия, 1966. – 279с.

- Абдуллина, В.Х. Влияние плазмоактивации на фиксацию наночастиц серебра на поверхности полипропиленового волокна. / В.Х. Абдуллина, Е.А. Сергеева, Е.А. Панкова, И.Ш. Абдуллин, Н.Ф. Кашапов // Вестник Казанского технологического университета. – Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2009. – № 3. – С. 53 - 56.