ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕХОВОЙ ОВЧИНЫ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ВЧЕ ПЛАЗМОЙ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

И.Ш. Абдуллин, Ф.С. Шарифуллин, И.М. Нуриев

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия, R332CO@mail.ru

Меховой полуфабрикат в процессе изготовления меховых изделий и при их эксплуатации подвергается сложному комплексу физико-механических воздействий (действие влаги и тепла, растяжение, истирание, сжатие, изгиб и др.). От интенсивности этих воздействий в значительной мере зависит срок службы изделий. Поэтому физико-механические характеристики являются одним из основных свойств, характеризующих качество и определяющих назначение меха.

Исследование влияния времени плазменной обработки высокочастотного емкостного (ВЧЕ) разряда пониженного давления на электростатические свойства мехового полуфабриката показало, что наилучший результат получается при обработки в режиме: Wр= 1,4 кВт , Gar/проп70/30=0,06 г/с, Р=26,6 Па, t=5 мин, которая приводит к комплексному улучшению свойств волосяного покрова и кожевой ткани меха (табл.).

Таблица – Влияние времени плазменной обработки на физико-механические характеристики готовой продукции меха

| Показатели | Wр= 1,4 кВт Gar/проп70/30= 0,06 г/с, Р=26,6 Па, t=1 мин |  | Wр= 1,4 кВт Gar/проп70/30= 0,06г/с, Р=26,6 Па, t=3 мин |  | Wр= 1,4 кВт Gar/проп70/30= 0,06 г/с, Р=26,6 Па, t=5 мин |  | Wр= 1,4 кВт ar/проп70/30= 0,06 г/с, Р=26,6 Па, t=7 мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образцы | конт | опыт | конт | Опыт | конт | опыт | конт | опыт |
| Знак заряда | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Удлинение, мм | 0 | 17,0 | 20,0 | 6,5 | 14,0 | 14,0 | 16,5 | 11,5 |
| Треск лицевого слоя, МПа | 23 | 33,3 | 48 | 31,3 | 39 | 49,5 | 24,6 | 32,8 |
| Удлинение при треске, мм | 16 | 21 | 18,5 | 21,5 | 14 | 18 | 18,5 | 21 |
| Прочность на разрыв, МПа | 62 | 72 | 61,3 | 56 | 84 | 80 | 79 | 91,3 |
| Удлинение при разрыве, мм | 27 | 31 | 36 | 36 | 27 | 28 | 29 | 34 |
| Прочность на разрыв волоса, Н | 0,24 | 0,26 | 0,22 | 0,24 | 0,31 | 0,34 | 0,27 | 0,3 |

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что плазменная обработка меховой овчины приводит  к повышению прочностных характеристик меховой овчины: прочность волоса на разрыв увеличивается на 3,1%, треск лицевого слоя кожевой ткани увеличивается на 21%, прочность на разрыв повышается на 4%, удлинение при разрыве увеличивается на 3%. Это произошло в результате более полного структурирования кератина и коллагена меха в процессе плазменной обработки, упорядочения структуры и увеличения кристаллической фазы.

Из этого можно сделать вывод о комплексном улучшении физико-механических свойств волосяного покрова и кожевой ткани мехового полуфабриката при обработки плазмой ВЧЕ разряда пониженного давления.