Исследование геттерных свойств сплава zr50V50 в водородной плазме тлеющего разряда

*Е.В. Клочко, Д.Л. Рябчиков, И.Н. Середа, А.Ф. Целуйко

ХНУ им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина, e-mail: igorsereda@mail.ru
*Южноафриканский институт современной химии материалов, Кейптаун, ЮАР

Гидридообразующие геттерные материалы на основе Zr-V сплавов являются перспективной базой для изготовления электродов плазменных устройств. Это позволяет обеспечивать внутренний напуск спектрально чистого водорода в необходимую область разрядного промежутка [1]. Однако наряду с хорошо изученными процессами выделения водорода в газовую фазу разряда под воздействием бомбардирующих частиц будут также происходить и конкурирующие процессы его поглощения [2].

В работе исследовалась динамика сорбции водорода данным геттером в тлеющем разряде. Катод диаметром 5 см покрывался порошкообразным металлогидридом Zr50V50Hx, имеющим две гидридные фазы c диапазонами температур разложения ΔТ1 = 80–400оС и ΔТ2 = 400–650оС [3]. Масса навески порошка составляла 5 г, диапазон исследуемых давлений – 0.1–4 Тор. Общее количество запасенного водорода при нормальных условиях составляло 800 см3. Для изучения динамики сорбции водорода металлогидридом в разряде использовался масспектрометр МХ-7304.

Под действием разряда температура катода доводилась до 300оС и водород активно десорбировался из приповерхностного слоя металлогидрида. Скорость выделения водорода значительно превышала скорость откачки. Поглощение водорода начиналось после резкого уменьшения тока разряда при остывании металлогидрида, когда в результате снижения теплового воздействия скорость десорбции водорода становилась меньше скорости его поглощения. Поглощение прекращался при уменьшении температуры катода до 60оС.

Восполнение водорода в приповерхностном слое идет за счет его диффузии из более глубоких слоев или из других гидридных фаз с более высокой энергией связи водорода. Поскольку скорость диффузии водорода в таком материале значительно ниже скорости подвода водорода к поверхности из разрядного объема, то в нашем случае обедненный приповерхностный слой восполнялся водородом из газовой фазы за счет сорбции.

Показано, что в исследуемом диапазоне давлений под воздействием разряда поглощается значительно большее количество водорода по сравнению со случаем обычной тепловой релаксации металлогидрида. Это связано, по-видимому, с дополнительным потоком газа к катоду в виде ионной компоненты. В проведенных экспериментах максимальное количество поглощенного металлогидридом водорода под действием разряда составляло величину порядка 40% от десорбированного.

Литература.

- Ye.V. Klochko, M.V. Lototsky, V.V. Popov, Yu.F. Shmal'ko, V.N. Borysko. Int. J. Hydrogen Energy, 1999, 24, 169.

- В.Н. Вербецкий, М.В. Лотоцкий, С.В. Митрохин, К.Н. Семененко. Вестн. Моск. ун-та, Химия, 1983, 24(4), 414.

- В.А. Яртысь, И.Ю. Завалий, М.В. Лотоцкий. Координационная химия, 1992, 18(4), 409.