ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ЗАКРЕПИТЕЛЕЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НЕРАВНОВЕСНОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ

Г.Р. Рахматуллина

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
     Gulnaz-f@yandex.ru

Закрепление покрытий на коже - важная операция покрывного крашения кож, задачами которого является придание блеска, повышение устойчивости покрытия механическим повреждениям, действию влаги, органических растворителей, к термообработкам в условиях производства[1].

Бурное развитие производства лаков и красок способствует развитию методов отделки кож, так например, применение полиуретанов, полностью вытеснило использование масляных лаков, нитролаков и нитроэмалей. Однако полиуретаны не позволяют во всем объеме удовлетворять требования потребителей и поэтому необходимо дальнейшее совершенствование.

В качестве перспективного метода модификации материалов в настоящее время все больше применяется такой нетрадиционный способ обработки материалов промышленности, как воздействие неравновесной низкотемпературной плазмы. Плазменная технология относится к сухим, экологически чистым процессам, не требующим использования растворов, поэтому исследование данного метода обработки и рассмотрение вопроса о возможности его промышленного использования для модифицирования закрепления для  кожи является актуальной задачей.

В качестве объектов исследования выбраны закрепители, широко применяемые на отечественном производстве кожи: Neotens R-72 (Италия), Полиуретан 1465 фирмы «Пьер Колор».

Для исследования влияния неравновесной низкотемпературной плазмы на свойства пленок, данные закрепители отливались на стеклянной подложке и обрабатывались в режимах, в которых варьировалось напряжение (U) от 1,5кВ до 7,5кВ, сила тока (I) от 0,3А до 5А; время обработки (τ) от 3 до 5 мин; давление (P) 26,6Па; расход плазмообразующего газа (G) 0,04г/с.

Одними из основных показателей определяющих качество пленок, являются механические характеристики, такие как: предел прочности при растяжении и относительное удлинение.

В результате проделанной работы получены следующие результаты:

1. Впервые показано, что обработка неравновесной низкотемпературной плазмой модифицирует закрепители Neotens R-72 (Италия) и Полиуретан 1465 фирмы «Пьер Колор» (Испания) используемые при покрывном крашении кож. Предполагаемым  механизмом, благодаря которому улучаются механические характеристики, является упорядочение и усреднение структуры.

2. Найден наилучший режим обработки низкотемпературной плазмой закрепителя Neotens R-72. Режим обработки I=0,3А, U=3кВ, G=0,04г/c, τ=1 мин., где одновременно прочность увеличивается на 24%, а относительное удлинение - на 14%.

3. Обработка закрепителя Полиуретан 1465 фирмы «Пьер Колор» показало, что максимальное значение относительного удлинения составило 30% в режиме I=0,5А, U=5кВ, G=0,04г/c, τ=1 мин, при этом прочность увеличивается на 20%.

Таким образом, улучшение механических показателей закрепителей при воздействии неравновесной низкотемпературной плазмы происходит благодаря упорядочению и усреднению структуры.