МОДИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ ПОКРЫВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НЕРАВНОВЕСНОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМОЙ

Абдуллин И.Ш., Дегтярев Н.А., Рахматуллина Г.Р.

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия, kolia86_09@mail.ru

В наши дни значительно возросла популярность изделий из натуральной кожи. Повышенный интерес к продукции кожевенных предприятий требует увеличение выпуска качественной кожи. Ассортимент и качество изделий из кожи в значительной степени зависят от качества применяемых материалов.

Поэтому актуальной задачей является модификация материалов применяемых при покрывном крашении, с целью улучшения их физико – механических характеристик, что позволило бы получать кожу с новыми улучшенными эксплуатационными свойствами[1].

Основной целью работы является модификация компонентов покрывных композиций с целью улучшения свойств покрытия за счет воздействия потока неравновесной низкотемпературной плазмы пониженного давления.

В качестве объектов исследования выбраны пленкообразователи и пигментные концентраты  немецкой фирмы BASF, такие как Lepton Binder NA, Corial Ultrasoft NT, Astacin Finish PUMN, Astacin Grund UH TF, Rubin EC, Brilliant blau EB, Lipton blak, Kirschrot EG, Rotbrun ER. Исследования проводились на высокочастотной (ВЧ) – плазменной установке пониженного давления. Для определения характера воздействия ВЧ- плазмы пониженного давления на механические свойства пленкообразователей, использовались как стандартные методы исследований. Результаты экспериментов сравнивались и сопоставлялись с известными теоретическими и экспериментальными данными. В работе определялись такие параметры как: толщина готовых пленок, предел прочности и удлинения при растяжении, укрывистость, содержание сухого остатка в пигментных концентратах.

Впервые установлено, что обработка пленкообразователей низкотемпературной плазмой позволяет существенно улучшить их механические свойства, за счет упорядочения и усреднения структуры. А именно, у пленкообразователей в твердом виде, улучшается прочность до 40%, с одновременным увеличением удлинения до 2,5 раз, а обработка пленкообразователей в жидком виде, существенно увеличивает удлинение до 8 раз при увеличении прочности.

В работе также определено, что обработка пигментных концентратов низкотемпературной плазмой снижает их расход до 7 раз для обеспечения полной укрывистости, за счет измельчения (уменьшение гидродинамического радиуса на 18,5%) и более равномерного распределения частиц пигмента в концентрате.

Таким образом, проведенные исследования позволяют утверждать, что модификация компонентов покрывных композиций неравновесной низкотемпературной плазмой позволит существенно улучшить физико-механические и эстетические свойства покрывной композиции в целом, что в свою очередь приведет к повышению эксплуатационных свойств кожи с покрытием.

Литература.

- Абдуллин И.Ш. Высокочастотная плазма пониженного давления в производстве натуральной кожи / И.Ш. Абдуллин, И.В. Красина, А.М. Мухаметшин // Сборник статей международной научно - практической конференции студентов и молодых ученых «Новые технологии и материалы в производстве кожи и меха». – Казань. - 2006. - С.100-105.