Улучшение потребительских свойств меха методом КИБ

Панкова Е.А., Усенко В.А.

ГОУ ВПО КГТУ, г. Казань Карла Маркса, 68

Меховая продукция является популярным и удобным видом одежды. По данным Российского пушно-мехового союза 75 % россиян предпочитают зимой носить меховые изделия. При производстве изделий из меха  особое внимание обращается на экологичность и безопасность мехового полуфабриката для здоровья потребителя, так как изделия из меха находятся в постоянном контакте с человеком в процессе эксплуатации [1]. В последнее время особое значение приобретают материалы на основе наноматериалов, которые позволяют придать материалам уникальные по своим показателям водонепроницаемость, грязеотталкивание, теплопроводность, способность проводить электричество и другие свойства.

В этой связи нами предлагается использовать метод ионно-плазменной конденсации, получившего широкое применение в технике, однако, до сего момента не применяемого для металлизации меха. Данный метод относится к сухим, экологически чистым процессам, не требующим использования растворов, щадяще загрязняющим окружающую среду, поэтому исследование применения данного способа в производстве натурального меха является актуальным. Метод конденсации с ионной бомбардировкой (КИБ) основан на электродуговом способе испарения материала. Испарение металла с поверхности катода происходит благодаря высокой концентрации энергии в катодном пятне. Подвижные катодные пятна удерживаются на торце катода электромагнитным полем катушек [2]. Присутствие реагирующего газа в реакционной среде позволяет получать на поверхности соединения наносимого материала. В частности, при использовании кислорода и азота возможно образование нитридов, окислов, оксинитридов.

В ходе экспериментов выявлено, что метод КИБ позволяет нанести на поверхность волоса нанослой металла. Появление проводящего слоя на поверхности волосяного покрова обеспечивает более быстрое стекание зарядов статического электричества и позволяет решить проблемы электризуемости волосяного покрова мехового полуфабриката. Для анализа трибоэлектрических свойств применяли метод электризации трением, измерение диэлектрической проницаемости и поверхностного сопротивления. Результаты сравнивались с показателями волосяного покрова, отделанного по традиционной технологии. Полученные результаты показали, что стекание зарядов статического электрического с металлизированного полуфабриката происходит быстрее, чем с исходного образца, в связи с увеличением электропроводных свойств. Кроме того, необходимо отметить что шкурки обработанные данным способом приобретают устойчивость к биологическим воздействиям, в частности к действию личинок моли.

Таким образом, метод КИБ позволяет расширить ассортимент выпускаемой  меховой продукции и улучшить эксплуатационные характеристики меха (прочность увеличивается на  78,2%, относительное удлинение на 5%; диэлектрическая проницаемость снижается на 52%; потенциал поверхности снижается на 35% и сохраняется постоянным во времени независимо от внешних воздействий. Кроме того, уменьшается поверхностное сопротивление на 99,9%; светостойкости окраски увеличивается на 60%)

Литература

- Мониторинг мехового рынка России / А.Н. Беседин, Л.А. Цветкова, К.С. Шумакова и др. – М.: Издательство ИКАР, 2001. – 92 с.

- Влияние потока высокочастотной плазмы пониженного давления на формовочную способность текстильных материалов из шерстяных и синтетических волокон / И.Ш. Абдуллин [и др.] – Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2008. – 175 с.