РЕГУЛИРОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ МЕХА

Е.А. Панкова, И.Ш. Абдуллин, М.А. Адакова

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
     e-mail: pankovaja@mail.ru

Сырьем для мехового производства служит кожный покров животных, состоящий из различных белковых веществ (коллаген, кератин), относящихся к гидрофильным высокомолекулярным соединениям, что не обеспечивает необходимой водонепроницаемости и водостойкости готовым меховым полуфабрикатам и изделиям. Гидрофобность кожевой ткани может придаваться при помощи целого ряда действующих веществ: углеводородных масел и восков, силиконов, фторуглеродов, специальных жирующих агентов стеаратов хрома и т.д. [1]. Однако при подобных обработках зачастую достигается почти абсолютная водонепроницаемость и высокая водостойкость, но, наряду с этим, сильно снижается показатель влагопроницаемости (паропроницаемости), являющийся одним из показателей, характеризующих гигиенические свойства изделий. Решить данную проблему позволяет применение ВЧ плазменной модификации меховых полуфабрикатов. Входные параметры плазменной установки изменяли в следующих пределах: давление Р в рабочей камере от 13,3 до 26,6 Па, расход плазмообразующего газа G - от 0,04 до 0,06 г/с, мощность разряда Wp - от 0,4 до 2,2 кВт , время обработки τ - от 1 до 7 мин. В качестве плазмообразующего газа использовали аргон. Установлено, что обработка мехового полуфабриката в режиме GAr =0,04 г/с, Р=26,6Па, J=0,8А, U=7,5кВ, τ=7мин. позволяет одновременно  изменять значения влагоемкости и  поверхностных характеристик. Например, обработка мехового полуфабриката позволяет максимально увеличить гидрофобность поверхности (время впитывания капли увеличивается на 91%), при этом материал приобретает максимально гидрофильные свойства (влагоемкость увеличивается на 18 %). За счет гидрофобной обработки меха можно снизить степень загрязненности изделий, что особенно актуально для дешевого меха и средней стоимости, т.к. предполагается длительная носка изделий. В ряде случаев (например, для подкладочных материалов), поверхности материала необходимо придать повышенные гидрофильные свойства. Как показали исследования, обработка мехового полуфабриката в режиме  GAr =0,04 г/с, Р=26,6Па, J=0,8А, U=5кВ, τ=7мин. позволяет максимально увеличить гидрофильные характеристики как поверхности (время впитывания капли снижается на 57,3%), так внутреннего объема материала (влагоемкость увеличивается на 18 %). Таким образом, результаты исследований позволили сделать вывод, что в зависимости от назначения, свойства поверхности меха можно регулировать от максимально гидрофобных до максимально гидрофильных. При этом одновременно улучшаются гигиенические характеристики материала.

Литература.

- Петер Джессор. Отделка водостойких кож // Кожевенно-обувная промышленность. - 2006. - №2.