ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ МИКРОННОГО РАЗМЕРА И 
ГЕНЕРАЦИИ ПЛАЗМЫ ПРИ РАЗРЯДЕ НА НЕОДНОРОДНУЮ КОАКСИАЛЬНУЮ
ЛИНИЮ ИСТОЧНИКА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ С СУБНАНОСЕКУНДНЫМ
ФРОНТОМ. СТРУКТУРА ПЛАЗМЕННОГО КАНАЛА.

С.В. Барахвостов, М.Б. Бочкарев, Н.Б. Волков, К.А. Нагаев, О.Р. Тимошенкова, Е.А. Чингина

Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия, e-mail: nbv@ami.uran.ru

Основной целью нашей работы является установление роли поверхностных процессов, в частности термоэлектронной эмиссии, в разрушении проводников микронного размера электрическим током и формировании плазменной короны и структуры канала разряда. В  наших экспериментах генератор высоковольтных импульсов напряжения «РАДАН-220» с волновым сопротивлением  разряжался на неоднородную коаксиальную линию, в центральную жилу которой включались проволочки из меди диаметром  и вольфрама -  и длиной . Амплитуда импульса напряжения составляла ; время его нарастания до максимума - ; запасенная энергия - . Давление в камере изменялось от  mm Hg до 1 атм. Напряжение на входе линии измерялось с помощью емкостного делителя, помещенного в вакуумное масло, а электрический ток с помощью шунта. Сигналы с делителя и шунта регистрировались цифровым осциллографом Tetronix с полосой пропускания . Установлено, что максимальное значение тока определяется эффективным волновым сопротивлением и достигает . При одинаковых условиях эксперимента форма тока практически не зависит от материала проволочки.

Кроме измерений тока и напряжения производилась  также интегральная съемка разряда с помощью цифровой фотокамеры Canon 450D и системы колец для макросъемки, его непрерывная развертка с помощью камеры АГАТ «СФ-3М», регистрация интегрального спектра с помощью спектрографа MS 257, электронная микроскопия поверхности остатков взорвавшихся проволочек.

Установлено, что процесс разрушения микропроводников зависит от давления окружающего газа и термоавтоэлектронных процессов на поверхности микропроводников с током. Интегральные фотографии разряда демонстрируют сложную структуру канала: наличие вихревых и винтовых структур, ярко светящихся точек и  плазменных (электронных) струй. Показано, что существует область пониженных давлений, в которой проволочка не разрушается. Эта область разделяет области с различными механизмами разрушения, которым соответствуют различные формы осциллограмм тока. В области  давлений, близких к атмосферному давлению, проволочки разрушаются в результате их взаимодействия  с плазмой канала разряда в газе вдоль поверхности. В области  mm Hg проволочки разрушаются взрывоподобно. При этом, как показывает зависимость процесса разрушения от полярности напряжения на проволочке, термоэлектронные процессы на ее поверхности также влияют на процесс формирования и структуру плазменного канала. В промежуточной области разрушение микропроводников зависит от токов утечки, вызванных процессами термоавтоэлектронной эмиссии, локализации электромагнитной энергии в результате неустойчивости и формирования электронных пучков и плазменных струй.

Данная работа выполнена при частичной финансовой поддержке Президиума Уральского отделения РАН в рамках интеграционных проектов фундаментальных исследований, выполняемых совместно учеными УрО, СО и ДВО РАН, и программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Теплофизика и механика экстремальных энергетических воздействий и физика сильно сжатого вещества».