Влияние параметров амальгамной лампы низкого давления на интенсивность генерации вакуумного уф излучения (185 нм)

*Васильев А.И., **Василяк Л.М., *Дроздов Л.А., *Костюченко С.В., Кудрявцев Н.Н., ***Сасоров П.В., Собур Д.А., *Соколов Д.В.

МФТИ(ГУ), Москва, Россия, e-mail: soburda@gmail.com
*ЗАО «ЛИТ», Москва, Россия, e-mail: sokoloff@npo.lit.ru
**ОИВТ РАН, Москва, Россия, e-mail: vasilyak@yandex.ru
***ГНЦ РФ - ИТЭФ, Москва, Россия, e-mail: sasorov@itep.ru

Ртутные газоразрядные лампы сегодня повсеместно применяются для различных задач, таких как очистка воды и воздуха, дезинфекция, обработка поверхности и многие другие. Такие лампы имеют высокий КПД (35–50 %) преобразования электрической энергии в ультрафиолетовое (УФ) излучение. Создание амальгамных ламп низкого давления, позволило увеличить погонную мощность генерации УФ излучения с длиной волны 254 нм. Вместе с тем, амальгамные лампы более безопасны, поскольку ртуть в холодной лампе находится в связанном состоянии. Помимо резонансной линии 254 нм, в спектре излучения ртути присутствует линия с длиной волны 185 нм. Использование лампы с излучением на двух резонансных линиях широко распространено в задачах обработки и модификации поверхности, очистки и обеззараживания воды, воздуха, сыпучих тел. В настоящее время представляет большой интерес создание амальгамной лампы с большим КПД генерации излучения с длиной волны 185 нм.

Для создания такой лампы необходимо определить ряд параметров лампы. На эффективность генерации излучения с длиной волны 185 нм влияют давление и состав газовой смеси, сила тока разряда, состав амальгамы. Большое влияние на КПД и ресурс работы лампы оказывает выбор защитного покрытия [1]. Взаимодействие защитного покрытия с ионами ртути разряда приводит к закреплению атомов ртути на поверхности колбы, что снижает интенсивность излучения лампы. Одним из оптимальных материалов для создания защитного покрытия является Al2O3 [2].

В работе исследовалась зависимость интенсивности УФ излучения лампы от параметров разряда. Создан экспериментальный стенд на основе вакуумного монохроматора McPherson Model 218, позволяющий измерять спектр излучения лампы в области от 105 нм. С помощью спектрофотометра Varian Cary 50 исследованы спектры пропускания различных защитных покрытий (Yt2O3, Yb2O3, Al2O3). Давление газовой смеси изменялось в диапазоне 0,15 – 1,20 Торр. Определены оптимальные параметры лампы для получения высокой интенсивность ВУФ излучения (185 нм). Также исследовалась зависимость между интенсивностью излучения лампы и производительностью по генерации озона в модельном эксперименте.

В результате исследований было получено, что оптимальным защитным покрытием лампы является пленка из оксида алюминия, оптимальное значение давления газовой смеси лежит в диапазоне 0,4-0,8 Торр. Созданные амальгамные лампы имеют высокий КПД генерации УФ – излучения (185 нм), при значительном увеличении погонной мощности разряда, по сравнению с обычными ртутными лампами.

Литература

- Krasnochub A.V., Vasiliev A.I. Qualitative model of the operating mechanism of the protective coating for low pressure Hg lamps// J. Phys. D: Appl. Phys. – 2006. – N. 39. – P. 1378-1383.

- Voronov A. New generation of low pressure mercury lamps for producing ozone// Proceedings of World congress on ozone and UV technologies. – 2007. – P. 2166 –2172.