ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОЖИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ШКУР КРС ЗА СЧЕТ ИХ ПЛАЗМЕННОЙ МОДИФИКАЦИИ

Г.З. Гыйлметдинова, И.Ш. Абдуллин, Г.Р. Рахматуллина

Казанский Государственный Технологический Университет, Казань, Россия,
e-mail: ggz84@inbox.ru

Возрастающая потребность людей в высококачественных изделиях требует от кожевенной промышленности производства кож высокого качества и красивого внешнего вида, а также постоянного расширения и обновления их ассортимента. Успешное решение этой задачи в значительной мере связано с углублением научных исследований, внедрением прогрессивной техники, передовой технологии и эффективных методов контроля производства.

Несмотря на разнообразие применяемых новых химических материалов, вопрос о повышении качества готовой кожевенной продукции с использованием нетрадиционных методов обработки не теряет своей актуальности.

В последнее время плазменные технологии все чаще находят применение в производстве натуральных кож. Неравновесная  низкотемпературная плазма обладает рядом преимуществ относительно традиционных технологий. Так как плазменная обработка позволяет не только улучшить комплекс эксплуатационных и физико-механических свойств, но и управлять ими при одновременном повышении качества производственных процессов.

В данной работе исследовано влияние низкотемпературной плазмы (НТП) на свойства кожевенных материалов. В качестве объектов исследования выбран кожа с покрытием из шкур КРС.

Целью работы являлось повышение качества кожи с покрытием за счет плазменного воздействия.

Плазменная обработка проводилась на высокочастотной установке.

Результаты влияния низкотемпературной плазмы на физические и механические свойства кож представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели свойств кожи

| Показатели | Опытный образец | Контрольный образец |
| --- | --- | --- |
| Истинный объем, мл | 1,7 | 2,02 |
| Кажущийся объем, мл | 3,5 | 3,7 |
| Истинная плотность, г/мл | 1,17 | 0,99 |
| Кажущаяся плотность, г/мл | 0,57 | 0,54 |
| Объем пор, мл | 1,8 | 1,68 |
| Пористость, % | 51,4 | 45,4 |
| Гигроскопичность, % | 15,3 | 12,1 |
| Влагоотдача, % | 12 | 12,5 |
| Прочность, Кг/cм2 | 302,5 | 257,78 |
| Относительное удлинение, % | 116,8 | 112 |

Как видно из таблицы 1, после плазменной обработки наблюдается увеличение объема пор, пористости, гигроскопичности материала, при этом увеличиваются механические свойства кожи с покрытием из шкур КРС.