О КАПЕЛЬНО-ПАРОВОЙ ЭРОЗИИ СТЕНОК В ТОКАМАКАХ

А.В. Недоспасов, Г.В. Сергиенко*

Учреждение Российской академии наук Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, РФ, e-mail: a-nedospasov@yandex.ru
     *Institut fur Plasmaphysik, Forschungszentrum Julich GmbH, EURATOM Association, Trilateral Euregio Cluster, Julich, Germany

Импульсные потоки энергии большой удельной мощности в токамаках неизбежны при срывах тока, например, в международном экспериментальном термоядерном реакторе (ИТЭР). Проектные проработки дивертора ИТЭР ориентируются на использование вольфрама. Эрозия металлических поверхностей может носить капельно-паровой характер, когда нагрев поверхности приводит к ее плавлению и испарению, а движение расплава вызывает капельную эрозию. Интенсивность эрозии зависит от распределения потоков энергии, давления и параметров пристеночной плазмы. В докладе перечислены три причины, приводящие к перераспределению потоков энергии из плазмы на горячую стенку: униполярные дуговые разряды; тепловая контракция при термоэлектронной эмиссии; тепловая контракция, связанная с ионизацией пара.

При срывах тока в ИТЭР возможны тепловые нагрузки в диверторе до 5 МДж/м2 при длительности 1 – 10 мс. В таком диапазоне нагрузок капельно-паровая эрозия рассчитана в работе [1]. Для бериллия ванадия и вольфрама распространение границ испарения и плавления рассчитывалось при выделении на поверхности радиуса r заданной энергии за время . Движение расплава возможно, если сумма давлений отдачи и внешнего больше удерживающего действия сил поверхностного натяжения. Приведены результаты расчетов при следующих режимах: выделяющаяся удельная энергия 1 МДж/м2 при  =1∙10-3 с и 13 МДж/м2 при =1.5∙10-2 с. В первом режиме для движения расплава помимо давления отдачи необходимо внешнее давление для бериллия P>3.1⋅104 Па, для вольфрама P>2.6⋅104 Па. При движении расплава капельная эрозия может значительно превышать испарение материала. В токамаке на движение слоя расплавленного вольфрама и образование капель влияет сила Ампера, создаваемая током термоэмиссии. [2, 3].

Эффективным способом подавления капельной эрозии может стать нарушение сплошности жидкой пленки, препятствующее ее образованию и движению. Например, р эрозия анода из пористого ванадия оказывается на три порядка меньше, чем на сплошном аноде [3,4]. По мнению авторов, такой способ подавления капельной эрозии диверторных пластин с нанесенным на них слоем из пористого вольфрама следует экспериментально проверить.

Литература

- Стрелкова Г.Г., Недоспасов А.В. ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез, 2000, 3, 50.

- Sergienko G., Huber A., Kreter A. et al. In: 32nd EPS Conf. on Plasma Physics and Controlled Fusion. Tarragona. Spain. 2005.

- Nedospasov A.V., Sergienko G.V., Zykova N.M. et al. J. Nucl. Mater., 1999, 266—269, 618.

- Zhmendak A.V., Huber A., Kvitcinskiy V.A. et al. J. Nucl. Mater., 2001, 290—293, 220.