Влияние турбулентного перемешивания низкотемпературной плазмы многоканального разряда и электролита в процессе модификации поверхности материалов и изделий.

Л.Н. Багаутдинова, Ф.М. Гайсин

КГТУ им. А.Н. Туполева, г. Казань, РФ, lilup@bk.ru

Изучение структуры приэлектродной зоны металлического электрода, входящего в электролит, необходимо для объяснения механизма горения многоканального разряда [1]. Как было показано ранее в работах [1,2], активный электрод отделен от электролита сплошной парогазовой оболочкой, которая образуется вследствие нагрева металлического электрода.

В настоящей работе изучается возбуждение многоканального разряд при атмосферном давлении с положительным электродом из стали марки 12Х15Г9НД (диаметр цилиндрического анода 4 мм)  в электролите из 1%, 5% раствора (NH4)2SO4 и 15% раствора NaCl в технической воде. Анод погружался в электролит вертикально (наполовину) и горизонтально (полностью). Источник питания работал при 8 режимах, условно поделенных по подаваемому напряжению от 50 до 500 В. Так, например, в 3 режиме напряжение включается сразу на номинальное значение 150-180 В. При этом наблюдается токовый скачок до 200 А, а затем значение тока стабилизируется в интервале 10-20 А.

Анализ фотографий, полученных при скоростной видеосьемке показал, что в начальный момент времени на металлическом аноде наблюдается электролиз. С течением времени при t=0,04 с вокруг части анода, погруженного в электролит, образуется парогазовая оболочка, толщина которой различна по всей длине электрода. Выделяющаяся энергия на этом участке вызывает интенсивное испарение электролита и, как следствие, возросшее давление приводит к перемещению электролита и срыву парогазовой оболочки. При t=0,08 с начинается турбулентное смешение плазмы многоканального разряда и электролита (так называемый электрогидродинамический режим горения) с интенсивным испарением электролита и брызгами. При этом парогазовая оболочка может увеличиваться в размерах до 20-30 мм в диаметре, периодически схлопываясь. За счет интенсивной турбулизации процесса электролит активно перемещается относительно металлического электрода. Зона турбулентного перемешивания вокруг активного электрода может достигать до 50-60 мм в диаметре, а высота электролитного столба до 30-40 мм.

Анализ вольтамперных характеристик (ВАХ) показал, что с изменением режима обработки от 1 до 5 величины тока и напряжения разряда возрастают (соответственно I=5-50 А, U=50-200В), а при переходе от 4 к 5 режиму рост величины напряжения замедляется. В зависимости от площади обрабатываемого анода, концентрации и состава электролита величины U и I меняются в некотором интервале. Режим 5 является критическим: при U=200 В и I=50 А происходит изменение ВАХ в обратную сторону. В данном случае величина тока разряда уменьшается, а напряжение возрастает (режимы 6-8). При режимах 5-8 устойчивость горения многоканального разряда возрастает. Аналогичный характер имеет также ВАХ в случае, когда деталь погружена вертикально.

Литература

- Гайсин Ф.М., Сон Э.Е. Возникновение и развитие объемного разряда между твердыми и жидкими электродами, Химия плазмы, М.-Наука, 1990, т.16, стр.120-156.

- Дураджи В.Н, Парсаданян А.С. Нагрев металлов в электролитной плазме, Кишинев, 1988, стр.65-68.