ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ широкополосных ВЫСОКООТРАЖАЮЩИХ стоматологических зеркал МЕТОДОМ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО ОСАЖДеНИЯ

Р.Т. Галяутдинов, М.В. Елхин, Н.Ф. Кашапов

ГОУ ВПО Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия, mikhail_elhin@mail.ru

В настоящее время плазменные технологии находят широкое применение в машиностроении, медицинской промышленности, микроэлектронике и оптике при нанесении покрытий на поверхности изделий с целью придания им требуемых физических свойств. Метод получения тонкопленочных покрытий с помощью низкотемпературной плазмы позволяет управлять физико-химическими процессами, структурой и составом осаждаемого вещества. Поэтому плазменные технологии являются перспективными в процессах изготовления широкополосных высокоотражающих зеркал [1].

Целью данной работы является разработка технологии плазменного получения высокоотражающих стоматологических зеркал.

Для нанесения покрытий использована модернизированная вакуумная установка на базе УВН-70А-2 с двумя планарными магнетронами [2]. В процессе нанесения покрытий контролируются вакуум, расходы плазмообразующего и реакционного газов, температура подложек, напряжение на электродах, разрядный ток, удельная мощность разряда, индукция магнитного поля [3]. Для улучшения качества и увеличения адгезионной прочности пленок используется метод ионной очистки подложек перед нанесением оптических покрытий. Контроль толщины и скорости нанесения оптических покрытий производится системой фотометрического контроля.

Для повышения коэффициента отражения, механической прочности, влагостойкости и термостойкости зеркал на алюминиевое покрытие наносятся слои диэлектриков – оксид титана и оксид кремния. Предварительно рассчитана и реализована конструкция широкополосного высокоотражающего зеркала с чередующимися слоями Al - TiO2 - SiO2 - TiO2.

Напыление слоя Al и трехслойного покрытия (TiO2 - SiO2  - TiO2) на стеклянную подложку проводится в едином технологическом цикле. Стеклянная подложка помещается в вакуумную камеру, которая откачивается до давления Pост = 6,6 • 10-3 Па. После этого осуществляется напуск аргона до давления P = 0,26 Па. Подложки закрываются заслонкой, и зажигается аномально-тлеющий разряд. Происходит удаление оксидной плёнки с поверхности алюминиевой мишени в течение 5 минут горения разряда. Заслонка убирается, и происходит нанесение отражающего покрытия из Аl. Время напыления достигает t = 5 минут. Напыление слоев Si02 и ТiO2 проводится на нагретую подложку до 220-250 оС в атмосфере смеси газов Аr и О2 при давлении P = 0,26 Па.

Таким образом, разработана плазменная технология нанесения металлодиэлектрических высокоотражающих покрытий, получена конструкция алюминиевого зеркала, обладающая отражательной способностью в видимой части спектра 0,4 – 0,7 мкм с интегральным коэффициентом отражения более 95%. Полученные зеркала обладают следующими эксплуатационными характеристиками: нулевая группа механической прочности, первая группа влагостойкости, первая группа химической устойчивости (по ОСТ 3-1901-95).

Литература.

- Галяутдинов А. Р., Кашапов Н. Ф. Прикладная физика, 2008 г., №6, с.101 - 105

- Галяутдинов Р.Т., Кашапов Н.Ф., Лучкин Г.С. Сварочное производство, 2003 г., №3, с. 27 - 31

- Галяутдинов Р.Т., Кашапов Н.Ф, Лучкин Г.С. Прикладная физика, 2005 г., №6, с. 88 - 93