Влияние параметров аномального тлеющего разряда на коэффициент отражения упрочняющих наноструктурных покрытий

Н.Ф. Кашапов, А.Г. Лучкин, Г.С. Лучкин

Казанский Государственный технологический университет, Казань, РФ, 
e-mail: luchkin_a.g@mail.ru

Актуальным является выявление зависимостей физико-механических свойств упрочняющих наноструктурных покрытий нанесенных на прозрачные пластики от параметров низкотемпературной плазмы аномального тлеющего разряда.

Целью работы является изучение влияния параметров аномального тлеющего разряда на оптические свойства упрочняющих наноструктурных покрытий на пластике. В рамках работы решались следующие задачи:

- нанести покрытия на пластик при различных параметрах аномального тлеющего разряда;

- измерить коэффициент отражения полученных покрытий;

- построить зависимости коэффициента отражения покрытий от параметров разряда.

Упрочняющие наноструктурные покрытия наносились с помощью низкотемпературной плазмы, генерируемой магнетроном постоянного тока [1]. При напылении параметры разряда изменялись в следующих пределах:  напряжение на катоде U изменялось от 375 до 600 В, ток разряда 2-15 А, давление в камере поддерживалось p = 0,1-0,4 Па, содержание аргона в смеси с кислородом варьировалось от 61 до 100 %, расстояние от подложки до магнетрона изменялось от 12 до 40 см, время напыления t изменялось от 0,5 до 15 мин. Материалом катода был выбран титан, материалом подложки служил полиэтилен. Толщина подложки не превышала 1 мм.

Проведенные измерения показали, что соотношение аргона и кислорода в вакуумной камере оказывает большее влияние на оптические характеристики покрытий наносимых на пластики по сравнению с другими изменяемыми параметрами.

Коэффициент отражения измерялся на приборе ИКО-1 оптического диапазона. С увеличением процентного содержания аргона в смеси с кислородом коэффициент отражения покрытий возрастает, причем наблюдается скачек в области содержания аргона 90 – 92 % .

Зависимость коэффициента отражения покрытий титана на пластике от соотношения аргона и кислорода в вакуумной камере.

Литература:

- Галяутдинов А.Р., Кашапов Н.Ф., Лучкин А.Г., Лучкин Г.С., Труды Х международной конференции. Опто- наноэлектроника, нанотехнологии и микросистемы. Ульяновск, 2008, с. 146-147