ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕЙ ТЕМПЕРАТУР, СКОРОСТЕЙ И УСКОРЕНИЙ ЧАСТИЦ В ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Исакаев Э.Х., Сенченко В.Н., Чиннов В.Ф., Шутов Н.В., Щербаков В.В.

ОИВТ РАН, Москва, Россия, e-mail: pyrolab@ihed.ras.ru

Гетерогенный поток плазмы широко используется для нагрева частиц и плазменного напыления [1,2]. Изучать физические процессы нагрева и движения частиц в плазме, а также определять технологические параметры процесса, прежде всего температуру и скорость движения частиц в плазме, оптимальный режим нагрева и др., можно  на основе исследования теплообмена и движения твердых частиц в плазменном потоке. Высокоскоростная визуализация широко применяется как в научных исследованиях, так и в перспективных технических приложениях, таких, как контроль напыления защитных покрытий, которые, в свою очередь, находят широкое применение в аэрокосмической и атомной промышленности. В последние годы были разработаны методы формирования покрытий, основанные на соударении твердых частиц, имеющих высокую скорость с поверхностью, такие, как газопламенное, плазменное, холодное напыление и осаждение аэрозоля, которые находят широкое применение в промышленности. Широкий температурный и динамический диапазон плазменных струй, возможность использования различных рабочих газов позволяют сочетать в одном технологическом процессе как фазовые и химические превращения, обеспечивающие требуемую модификацию исходных порошков, так и напыление материалов с заданной структурой [1].

Данная работа направлена на развитие методов контроля параметров частиц в ходе плазменного напыления [3-4] и определение зависимостей основных параметров напыляемых частиц от параметров плазмы и режимов работы плазмотрона, а также на получение распределений этих параметров в различных областях плазменной струи. С использованием отечественной и зарубежной высокоскоростной видеотехники, а также специально разработанной камеры на основе инфракрасной ПЗС-матрицы на установке ОИВТ РАН по плазменному напылению выполнены измерения полей скоростей и ускорений частиц Al2O3  в области взаимодействия высокоэнтальпийной гетерогенной плазменной струи с поверхностью напыляемого образца. Выполнен также сравнительный анализ эффективности нагрева частиц алунда и углерода размером 20 – 100 мкм в сильноточном плазменном генераторе с расширяющимся анодным каналом [5] при атмосферном давлении.

Литература

- Fauchais P., Understanding plasma spraying, Topical review, J. Phys. D: Appl. Phys. 37 (2004) R86–R108

- О. П. Солоненко, А. П. Алхимов, А. М. Оришич, Х. М. Рахимянов, Р. А. Салимов, В. Г. Щукин, В. Ф. Косарев, Высокоэнергетические процессы обработки материалов, Низкотемпературная плазма, т. 18, Новосибирск, изд. «Наука», 2000.

- Белялетдинов Т. Ш., Горячев С. В. Сенченко В. Н., Чиннов В. Ф., Щербаков В. В. Исследование гомогенной и гетерогенной плазмы методами спектроскопии и скоростной визуализации. Вестник МЭИ, 2009, №4, стр.61-69.

- S. V. Goryachev, V. N. Senchenko, V. F. Chinnov, V. V. Shcerbakov. Recognition of images in high speed visualization and spectroscopy, 9th International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis, September, 14-17, 2008, Nizhni Novgorod, Russian Federation, p. 189

- Исакаев Э.Х., Григорьянц Р.Р., Спектор Н.О., Тюфтяев А.С. Влияние раскрытия канала выходного электрода на характеристики плазмотрона. ТВТ.1994. Т.32. № 4. с.627