Исследование мультипакторного разряда на поверхности различных диэлектрических материалов

О.А. Иванов, М.А. Лобаев, В.А. Исаев, А.Л. Вихарев

Учреждение Российской академии наук Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН), Нижний Новгород, Россия, m_lobaev@rambler.ru

В настоящее время мультипакторный (вторично эмиссионный) разряд рассматривается как крайне нежелательное явление, препятствующее генерации и транспортировке мощного СВЧ излучения. Поэтому изучение условий возникновения и подавления мультипактора важно для разработки выходных окон мощных СВЧ приборов [1], ускоряющих диэлектрических структур электрон–позитронных ускорителей [2], и компрессоров СВЧ импульсов [3].

В работе представлены результаты экспериментального исследования мультипакторного разряда, возникающего в неоднородных СВЧ полях на поверхности диэлектрических окон в вакууме. Эксперименты проводились при высоких значениях напряженности электрического поля Е ≥ 30 кВ/cм, соответствующих плотности потока мощности 2-3 MВт/см2. Определены пороги возникновения и поддержания разряда в зависимости от рода материала (кварц, CVD алмаз, LiF, тефлон) и шероховатости поверхности [4].

Экспериментально показано, что существенное влияние на пороговые характеристики разряда оказывает величина и направление пондеромоторной силы, возникающей в неоднородных электромагнитных полях вблизи поверхности диэлектрика за счет градиента высокочастотного потенциала. В результате развитие мультипактора становится возможным и при отсутствии внешних статических полей, возвращающих эмитированные электроны к поверхности диэлектрика [5,6].

В эксперименте внешнее постоянное электрическое поле, отталкивающее электроны от поверхности, приводило к существенному увеличению порога пробоя, а притягивающее к его понижению. Таким образом, экспериментально показано, что можно эффективно управлять мультипакторным разрядом, подавляя или инициируя его, c помощью изменения конфигурации электромагнитного поля или величины и направления внешнего постоянного электрического поля вблизи поверхности диэлектрика [7].

Установлено, что в резонансной системе возможно стационарное поддержание мультипактора без его перерастания в стадию СВЧ пробоя десорбированного с поверхности газа. Обнаружено, что при длительном воздействии разряда на поверхности диэлектриков осаждается тонкая углеродосодержащая пленка, приводящая к возрастанию порога пробоя [4]. Этот эффект может быть использован, например, для нанесения тонких покрытий на поверхность диэлектрических материалов.

Литература

- Kishek R. A., Lau Y. Y., Phis. Rev. Lett., 1998, v. 80, p.193.

- Power J. G., Gay W, Gold S. H., et al., Phys. Rev. Lett., 2004, v. 92, p.164801-1.

- А.L.Vikharev, A.M. Gorbachev, O.A. Ivanov, et al., Phys. Rev. ST Accel&Beams, 2009, 12, 062003

- О.А. Иванов, М.А. Лобаев, В.А. Исаев, А.Л. Вихарев, Физика плазмы, 2010, т. 35, в. 3.

- Lobaev M.A., Ivanov O.A., Isaev V.A. Vikharev A.L. //Proceedings of the 7th International Workshop "Strong microwaves: sources and applications." Ed. A.G. Litvak, Nizhny Novgorod, 2009, 640-644.

- Лобаев М.А., Иванов О.А., Исаев В.А., Вихарев А.Л., Письма в ЖТФ, 2009, т. 36, в. 23, с. 9 – 16

- O.A. Ivanov, M.A. Lobaev, V.A. Isaev, А.L. Vikharev, Phys. Rev. ST Accel&Beams (in press)