импульсное электромагнитное компактирование нанопорошков при давлениях до 2 Гпа

М.Н. Казеев, В.Ф. Козлов, В.С. Койдан, В.П. Смирнов, Ю.С. Толстов, А.С. Коротеев*, Р.Н. Ризаханов*, А.А. Бармин*

Российский научный центр “Курчатовский институт”, 123182, Москва,
     пл. Курчатова, 1, e-mail: kazeev@nfi.kiae.ru

*Исследовательский центр имени М.В. Келдыша, 125438, Москва, Онежская ул., д. 8

В работе приводится описание экспериментов по импульсному электромагнитному компактированию нанопорошковых структур с целью создания материалов с повышенными механическими характеристиками. Сверхвысокие давления в образце создаются при генерации сверхсильных магнитных полей в одновитковом соленоиде, в который помещена проводящая цилиндрическая оболочка (лайнер), содержащая компактируемый образец.

Конструкция соленоида рассчитана на получение магнитных полей до 100 Тл. Длина этого соленоида равнялась 1,8 см, внутренний диаметр 1,6 см. Необходимые разрядные токи обеспечивались установкой ТРОБ-100, основной частью которой является генератор мегаамперных импульсных токов на базе емкостного накопителя энергии. Устройство для сжатия нанопорошков описано ранее в [1]. Схема получения импульсных сверхвысоких давлений показана на Рис.1.

Рис. 1. Схема радиального сжатия цилиндрического проводящего лайнера в сильном магнитном поле. 1 – одновитковый соленоид; 2 – проводящий цилиндрический лайнер; 3 – магнитная индукция, В(t); 4 – индуцированный ток, j(t); 5 – генератор импульсного тока, 6- образец.

6

Проведены исследования с нанопорошками из карбида вольфрама и карбида вольфрама с добавлением кобальта. Получено устойчивое сжатие лайнеров с порошком. В этих экспериментах реализованы максимальные давления до 20 кбар.

Разработана одномерная численная модель компактирования порошков, на основе которой проведен анализ полученных в экспериментах результатов. Модель сжатия лайнера с нанопорошком базируется на системе уравнений, включающих уравнение движения, уравнение нелинейной диффузии магнитного поля, уравнение теплопроводности и уравнение электрической цепи генератора тока. Анализ проведенных расчетов показал, что внешнее магнитное поле не проникает в порошок, а температура лайнера не превышает температуры его плавления.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 08-08-12238-офи.

Литература

- Смирнов В.П., Казеев М.Н., Козлов В.Ф., Койдан В.С., Толстов Ю.С., Коротеев А.С., Ризаханов Р.Н., Бармин А.А. Разработка метода импульсного электромагнитного компактирования порошков для создания наноструктурных материалов, Тезисы докладов ХХХVI Международной (Звенигородской) конференции по физике плазмы и УТС, г. Звенигород, 9-13 февраля 2009 г., с. 330.