Исследование оптических свойств диагностических зеркал в условиях характерных для ИТЭР

Андреенко Е.Н., Вуколов К.Ю., Мухаммедзянов Т.Р., Орловский И.И., Таранченко А.Ю.

Федеральное государственное учреждение Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва, Россия, e-mail: andreenkoyn@mail.ru

Оптическим диагностикам в ИТЭР необходимы зеркала для передачи излучения из плазмы к датчикам. Эти зеркала условно можно разделить на две группы – это так называемые «первые зеркала», которые будут обращены непосредственно к плазме, и «вторичные зеркала», необходимые для передачи излучения по перископической системе.

Предполагается, что первые зеркала будут металлическими (нержавеющая сталь, молибден), это связано с тем, что первое зеркало должно хорошо сопротивляться перегреву, т.е. иметь высокую температуру плавления и высокую теплопроводность. Кроме того, на поверхности зеркал будут протекать сразу несколько процессов: физическое распыление за счет высокоэнергичных атомов, осаждение углеводородных пленок, химическая эрозия осевших пленок и формирование прочных химических соединений с материалом зеркала. В данной работе будут представлены результаты экспериментов по исследованию оптических свойств металлических зеркал в процессе осаждения на них углеводородных плёнок.

В качестве вторичных зеркал предполагается использовать широкополосные диэлектрические зеркала. Это позволит уменьшить потери при передаче света, т.к. диэлектрические зеркала имеют коэффициент отражения более 95% в диапазоне 400–700 нм, что необходимо для таких диагностик, как активная спектроскопия (CXRS) и спектроскопия водородных линий (H-alpha). Для уменьшения тепловой нагрузки зеркала будут  подключены к системе охлаждения с температурой охлаждающей жидкости 100–150C в рабочем режиме и около 250C в режиме отжига. Чтобы предсказать оптические параметры диэлектрических зеркал во время работы ИТЭР, необходимо было выяснить, как меняются свойства этих зеркал во время нагрева. В данном докладе описаны эксперименты по исследованию свойств широкополосных диэлектрических зеркал во время их нагрева. Зеркала изготавливались с двумя типами покрытий – TiO2/SiO2 и Nb2O5/SiO2, рассчитанными на диапазон 400–700 нм. Образцы нагревались в вакууме до 150C. В отличие от предыдущих испытаний [1], эти эксперименты включали измерения спектра отражения зеркал во время нагрева (in-situ). Использовались два режима нагрева – длительный нагрев (в течение пятидесяти часов) и термокачка.

В результате проведённых испытаний было установлено, что нагрев зеркал обоих типов покрытий вызывает изменение коэффициента отражения не более чем на 4%. При этом при охлаждении спектр образцов восстанавливается до исходного, т.е. нагрев в тестируемых режимах не приводил к модификации структуры покрытия зеркал. В будущем планируется проведение подобных экспериментов в расширенном диапазоне температур с улучшенной точностью оптических измерений.

Литература

- I.I. Orlovskiy, K.Yu. Vukolov, T.R. Mukhammedzyanov, MIRRORS FOR OPTICAL DIAGNOSTICS IN ITER, 25th Symposium on Fusion Technology, Rostock, Germany, September 2008